## Slide 1: 제재목의 가공 - 목조/레이저 절삭

## Slide 2: 개요 및 종류
개요
- 예로부터 수공에 의해 장식가구 제작에 사용
- 목조가구에 사용되는 가공법은 루우팅, 축조각, 엠보싱 등이 있음.
루우터 (Router)
- 피삭재가 테이블 한 면에서만 이동하여 조각
- 포동이 상하로 이동 가능한 floating head를 장치하고 수직운동은 루우터 form 또는 피삭재의 형상에 의 해 조절하여 사용
- 조작이 3차원이면 CNC 루우터를 사용
축조각기
- 회전하는 단일 수평축 끝에 다양한 형상의 커터가 장치
- 피삭재는 조임새에 의해 이동
- 다축조각기: 40개의 축이 장치되어 가공

## Slide 4: 엠보싱
개요
- 가열된 금속 형판을 목재속으로 눌러서 표면에 남긴 인각
- 가열 형판은 리그닌을 연화시켜 압력하에서 유동시키고 세포의 압축으로 인각이 새겨짐.
특징
- 엠보싱 디자인의 최대 깊이는 4.8mm이며 엠보싱 품질은 활엽수재가 침엽수재보다 우수
- 압력, 시간, 형판온도 (232~315°C)를 조절해야 하며 압력은 엠보싱의 형상과 재료에 따라 조절
- 공정은 저온에서 초기 접촉은 목재 표면을 가소화할 수 있도록 형판으로 부토 열이 전달되어 가소화
- 형판을 충분한 깊이까지 압입시킨 후 인각의 형상을 얻을 수 있는 휴지기간이 필요

## Slide 5: 레이저절삭
개요
- 고도로 평행한 단색 빔을 최소 지름에 집중시켜 물질을 기화시켜 절삭
- 장점으로 절삭폭이 좁고 절삭잔재가 생기지 않으며 복잡한 형상으로 절삭이 가능하며 절삭면이 평활, 공구가 마모되지 않고, 소음이 적으며 피삭재에 반응력이 나타나지 않음.
특징
- CO2 분자가스 레이저의 개발로 증가
- 평행빔은 5000W 이상의 출력이 가능하며 가스분사에 의해 깊고 균일한 절삭이 가능
- 레이저 빔의 충분한 침투에 필요한 최대 공급속도는 피삭재 두께, 비중, 함수율, 목리방향에 따라 상이
- 절삭면은 거무스름하나 목재조직 손상이 없고 평활하며 세포벽과 내강에 약간의 탄소가 들어감. 제재목 외에 판상재료 절삭에 이용

## Slide 7: 제재목의 가공 - 접합가공

## Slide 8: 개요
개요
- 두 부재를 연결하는 것을 접합이라 함.
- 가구, 보트, 피아노, 목조주택 등에 이용되며 접합기술도 다양
- 목제품의 수명은 얼마나 단단하게 접합되어 있느냐에 의해 결정
접합요소
- 응력시스템: 접합부는 압축, 인장, 전단, 휨 중에서 어떤 응력을 나타내느냐에 따라 접합강도에 차이 발생
- 목리방향: 길이 연장을 위한 양횡단면 접합이 가장 어려운 접합이며 스카프조인트 등과 같이 기계적 맞물림 접합에 의해 강화
- 치수안정: 접합부의 치수 변화를 줄이는 것으로 두 부재의 함수율 변화에 따른 치수변화가 접합에 영향
- 표면상태: 불균일 표면은 목재강도와 접착력을 초래할 만큼 큰 응력이 집중될 수 있고 잘 맞지 않는 접합부재는 쉽게 파괴

## Slide 9: 접합의 기본 타입
종류
- 목리방향: 양횡단면, 양종단면, 횡단면과 종단면 접합
- 단면접합 (butt joint): 목리와 상관 없이 접합부재의 평면끼리의 접합
- 양 종단면의 경우 목리방향과 평행하면 측면 접합이며 목리방향에 수직이면 맞춤이라 함.
- 사면끼리의 접합에는 연귀접합과 스카프접합 등이 있음.
접합의 기본 타입
- 맞춤접합: 장부접합과 같이 목재를 물리적으로 짜 맞춘 접합
- 금구접합: 부재를 못과 나사 등의 금구를 사용하여 기계적으로 고정한 접합
- 접착접합: 부재 표면을 접착제로 도포해 접합

## Slide 10: 접합의 타입과 응력

## Slide 11: 접합의 기본타입

## Slide 12: 장부맞춤의 타입

## Slide 13: 장부맞춤의 타입

## Slide 14: 연귀 맞춤

## Slide 15: 금구접합

## Slide 16: 제재목의 가공 - 곡목가공

## Slide 17: 개요
개요
- 예로부터 광주리를 만들고 굽은 나무로 활과 곡면보트를 제작
- 가구, 운동구, 농기구, 공구, 통널, 지팡이, 보트, 배 등 다양하게 사용
- 원목을 켠 곡부재는 사주목리를 갖기 때문에 약하고 손실이 많음.
- 단판 적층재는 만곡면을 얻기 쉬우나 단판절삭과 가압접착의 공정을 거치면서 외관이 손상
가공원리
- 목재는 소성을 가지고 있어 건조와 냉각에 의해 영구변형을 조장하는데 소재의 만곡은 길이방향의 상부압축과 하부인장으로 구성되었으며 목재는 탄성과 소성을 갖는 재료이기에 만곡력을 가하면 휘고 그 힘이 제거되면 일부는 원형으로 복원되거나 소성변형을 함.
- 곡목가공의 응력분석: 각재를 휘면 두께의 중앙부의 응력이 0인 중립축면의 외측에는 인장응력, 내측에는 압축응력이 생기며 응력은 외주부에서 최대
- 곡률반경: 활엽수는 두께의 40배까지 침엽수재는 60배까지 굽힐 수 있음.

## Slide 18: 곡목의 응력분포

## Slide 20: 곡가공용 목재
수종
- 빈약한 재질보다 인성이 큰 재질이 적합하며 주로 활엽수재가 사용
- 수종으로는 느릅, 참, 너도밤, 자작, 단풍, 검, 들매, 물푸래, 박달, 서어, 호도, 음, 느티나무와 힉코리 등이 이용
재질
- 결점: 결점목은 파괴가 쉽게 일어나며 고목은 재질이 빈약해 부적합
- 형상과 표면: 폭이 두께보다 큰 것이 좋으며 재면이 역목 또는 톱자국이 남아 있는 것은 파괴되기 쉬우므로 가능한 평활해야 함.
- 함수율: 일반적으로 25%까지 이용 가능
- 목리: 통직목리가 좋고 곡면은 정목면보다 판목면이 휘기 쉬움.
- 연륜: 춘주재의 조직 조밀의 차이가 적고 치밀하며 균질한 것이 좋음.
- 수령과 재종: 수령은 장령기인 임목 직경이 40~50cm 범위가 좋으며 변재는 인장강도가 크고 유연하기 때문에 심재보다 휘기 쉬움.

## Slide 21: 곡목 제조방법
증자곡목법
- 목재의 증자처리는 고온에서 연화와 과도한 흡습이 되지 않아 어느 정도 약화되나 재색의 손상이 적으며 후 건조를 용이하게 하는 장점
- 소재곡가공에 가장 많이 이용
- 곡률반경은 목로시간과 사용중에 억제조건에 따른 시간경과에 따라 변하며 저압법과 고압법으로 구분
- 저압법은 재료 – 증자 – 수 또는 기계에 의한 곡가공 – 고목고정과 후건조 – 마무리 절삭
자비곡목법
- 온도는 80°C 이상이 유효하고 40°C 이하에서는 효과가 없음.
- 매우 간단하므로 소형의 곡목, 휨 정도가 작은 것, 국부적으로 약간 곡목을 하는 경우에 적용
- 연화에 필요한 열과 수분을 신속히 제공하나 추출물 등이 오염 또는 재색의 손상과 과도 연화로 재질의 빈약화, 후건조에 어려움이 있음.

## Slide 22: 곡목 제조방법
가열곡목법
- 직화가열법, 열판가열법, 고주파가열법 등이 있음.
- 곡목 제조와 함께 건조되기에 휨의 회복이 적은 장점을 가지고 있으나 급격한 가열은 표면경화나 표면탄화를 일으킴.
- 휨이 적은 후판의 곡목에 적합한 것으로 미리 치수까지 절삭하고 곡목 후에 마무리 절삭은 하지 않는 것이 보통
거단곡목법
- 판재를 휘기 위해 곡면의 내측에 많은 톱자국을 내어 휘는 방법
- 곡면의 내측은 두께 1.6mm 정도 남기는 정도로 거단되어 전체적으로 약하기 때문에 장식용으로 국한되어 사용
- 약점을 보완하기 위해 접착제를 병용하거나 또는 단판을 내측에 부착시킴.

## Slide 24: 곡목 제조방법
적층곡목법
- 얇은 단판의 목리를 동일 방향으로 적재하여 접착과 만곡시키는 것.
- 곡선거단과 한 쌍의 평행거단에 의해 만든 한 도막으로 형성된 몰드를 샌드위치 몰드라 함.
- 서랍손잡이, 옷걸이, 샐러드 쟁바과 같은 단순한 형을 만드는데 사용
- 적층용 재료는 통직목리가 적당하며 비가소화 목재라도 어떤 한계내에서 가공할 수 있음.
약품처리 곡목법
- 화학약품을 사용하여 목재를 연화하는 방법으로 증자, 자비처리로 곡가공이 곤란한 제품, 극도로 작은 곡율까지 휘어야 할 경우에 사용
- 약재로는 명반, 비누-가성소다액, 케로신, 암모니아, 요소, 요소-포르말린, 탄니산, 글리세린, 케로신-글리세린이 단독 또는 병용해서 사용

## Slide 25: 적층곡목의 예