## Slide 1: 단판절삭

## Slide 2: 단판절삭
개요
- 수 천종의 피삭재로부터 두께가 0.25~25.4mm 범위로 절삭
- 장식용부터 구조용까지 다양하게 사용
단판의 종류
- 레이스 (lathe) 또는 슬라이서 (slicer)에 의해 단판을 제조
- 로타리 절삭: 로타리 레이스에 의해 절삭되고 최대 수율을 얻음.
- 반원재 절삭: 얇은 널판지를 스테이로그 (stay-log)에 고정하여 절삭
- 배면 절삭: 얇은 널판지를 스테이로그에 고정하여 먼저 심재쪽부터 레이스로 절삭
- 정목절삭: 방사조직에 의한 문리를 얻기 위해 널판지의 방사조직에 대해 45도 정도로 절삭
- 판목슬라이싱: 슬라이서에 의해 절삭
- 정목슬라이싱: 통직목리 목재에서 통직한 좁은 줄무늬를 얻기 위한 절삭

## Slide 3: 단판절삭
단판의 종류
- 리프트 슬라이싱: 방사조직에 의한 문리를 얻기 위해 얇은 널판지를 방사방향으로 슬라이싱
- 거단은 톱밥 손실의 단점은 있으나 양 재면의 품질이 우수하고 균열없는 두꺼운 단판을 얻을 수 있어 악기용으로 사용
- 단판의 최대수율은 로타리 절삭에 의해 얻어지며 중간 수율은 반원재, 판목슬라이싱과 배면절삭에 의해서 최소수율은 정목과 리프트 슬라이싱 임.
- 품질면에서 가장 평활하고 나이프체크가 작은 단판은 정목 또는 리프트 슬라이싱, 다음은 로타리 절삭, 그리고 마지막은 판목 슬라이싱, 반원재 또는 배면절삭임
- 최종 제품의 품질은 절삭방법의 차이보다는 원목의 형질, 가열전처리, 나이프와 가압 바의 고정에 의해 결정

## Slide 4: 단판목리 패턴을 얻기 위한 절삭

## Slide 5: 평활한 단판절삭과 목재구조의 적절한 배향

## Slide 6: 얇은 널판지 조재방법과 단판 무늬

## Slide 7: 단판용재의 특성
단판품질
- 두께 균일, 표면 평활 및 최소 굴곡이 요구
- 장식용 표판의 경우 문리, 재색, 할렬 깊이 등이 중요
침엽수재와 활엽수재
- 일반적으로 활엽수재는 쉽게 휠 수 있기 때문에 단판 절삭이 용이
- 휨 성질이 좋은 활엽수재는 할렬 손상이 적음.
- 침엽수재는 구조와 산업용으로 활엽수재는 가구 및 내장재에 사용

## Slide 8: 단판용재의 성질
목재비중
- 저비중재는 할렬이 생기기 쉬우며 고비중재는 동력소모가 크며 crack이 심화되기 쉬움.
- 결과적으로 생재 비중은 0.32~0.65가 적당하며 특수목의 경우 적절하게 가열하여 얇은 두께로 슬라이스 단판을 생산
생재함수율
- 피삭재의 함수율은 50~60% 정도로 균일할 때 유연하고 절삭이 용이
- 자유수는 피삭재와 나이프 및 가압바간에 윤할작용을 주어 절삭에 도움
- 티크는 왁스성 추출물을 함유하여저 함수율에서도 절삭이 용이
투과성
- 단판절삭, 건조와 접착 특성에 영향
- 투과성이 큰 목재는 절삭이 용이

## Slide 9: 단판용재의 성질
수축률
- 티크와 마호가니와 같은 수종은 수축률이 작아 절삭과 접착이 용이
목재구조와 생장률
- 춘, 추재간 또는 모든 부위에서 균일한 목재구조와 연퓬폭이 좁은 수종은 절삭과 건조가 용이
목리
- 통직목리는 물규칙목리보다 절삭이 용이
기타
- 유세포, 각종 추출물, 재색, 문리와 냄새등

## Slide 10: 단판절삭 전처리
생재가열
- 생재는 가열되면 가소화 연화되고 생장응력이 완화되면서 절삭동력과 나이프체크의 감소, 단판의 가로강도의 증가 나이프 무딤감소 등으로 평활한 단판을 얻을 수 있음.
- 가열효과는 고비중재와 두꺼운 단판 절삭에서 커짐.
- 과도한 가열은 심한 분할이 생기고 춘, 추재가 분리되는 shelling이 생기고 단판의 색상이 어두워 짐.
연성과 경도
- 생재는 가열되면 가소화와 연화되어 단판 절삭이 용이해 짐.
- 고비중의 목재는 가열에 의해 두꺼운 단판과 균열이 적은 단판을 생산할 수 있으며 나이프 수명도 연장
- 저비중의 목재는 가열에 의해 과도 연화될 수 있으며 단판 표면이 손상

## Slide 11: 단판절삭 전처리
치수변화와 수축률
- 생재는 가열되면 접선방향으로 팽창하고 방사방향으로 수축
- 치수 변동률은 온도 65.6도까지 서서히 증가하고 그 이후부터 급속히 증가하여 수를 통한 분열이 생기기 쉬운 수종은 65.6도 이하로 가열
- 수를 가지고 있지 않은 널판지는 고온에서 가열 가능
- 횡단면 분할은 서서히 가열하면 감소되고 고온일수록 증대
- 최대가열온도는 중요한 인자이고 가열에 의한 원목의 분할은 수종에 따라 상이
색깔변화
- 변재는 가열되면 어두워지는 경향을 보유하고 있으며 심재도 그런 경향이 가지고 있음.
- 가능한 색상을 유지하려면 적당한 가열온도에서 가능한 짧게 가열

## Slide 12: 단판절삭 전처리
원목의 회전토크
- 로타리 단판 절삭시에 원목의 회전에 요구되는 토크는 목재밀도, 원목의 지름, 나이프와 가압바의 고정과 재온에 따라 변화
- 적절하게 가열된 원목의 절삭력은 감소
- 원목이 고온에서 단기간 가열되면 양쪽 횡단면은 먼저 가열되어 연화되나 내부는 덜 가열되어 더 큰 절삭력이 요구
- 저온에서 장기간에 걸쳐 가열하면 횡단면의 분할과 절삭력이 감소
함수율변화
- 고함수율 원목은 온수 또는 증기처리로 65.6도까지 가열될 때 함수율이 1~10% 정도로 감소
- 원목을 가열한 후 물속에서 냉각시키면 다시 흡수

## Slide 13: 가열시간
개요
- 절삭 전에 고른 재온을 얻도록 가열
- 원목의 가열 스케줄은 중심부의 온도가 가열매체 온도보다 5.5° 낮을 때까지 가열하는 것이 실용적
- 가열 전에 가능한 장재는 지름별로 분류하고 박피하여 균일한 온도를 유지하는 가열 매체 (온수 또는 증기)로 가열
가열시간 영향인자
- 원목지름: 가열시간은 지름의 제곱으로 증가
- 원목길이: 섬유방향 > 횡단방향, 접선방향 = 방사방향
- 함수율: 함수율이 30% 이상인 원목에서는 가열속도에 미치는 영향이 적음.
- 온도경사: 목재와 가열매체간의 온도차이가 클수록 가열속도는 커지고 재온이 가열매체 온도에 접근할수록 적어짐.

## Slide 14: 단판절삭의 기본
개요
- 노즈바가 절인 앞에서 목재를 압축하는 것을 제외하면 0~90의 2차원 절삭
- 절삭된 단판은 이면 (loose side)과 표면 (tight side)
- 절삭시 나이프가 예리하면 단판재면은 세포 타입에 의해 영향
- 얇은 세포벽은 깨끗하게 절단되며 두꺼운 세포벽은 세포간층과 분리
노즈바의 압력 및 평행절삭력의 조절
- 노즈바의 조정은 노즈바의 압축률로 표시
- 노즈바의 압축률은 밀도에 의존하고 수종에 따라 상이
- 예로 단판두께에 대하여 미송은 15% 정도이고 스프루스는 8% 정도 임.
- 평행절삭력은 비중에 비례하며 절입깊이에 반비례
- 레이크각이 50~70° 범위에서 레이크각이 감소함에 따라 약간 증가
- 절삭력의 크기는 단판절삭장비에 따라 고려

## Slide 15: 단판절삭 장비
개요
- 로타리 레이스와 슬라이서에 의해 절삭
- 두 장비의 핵심은 나이프와 노즈바의 조합
- 두 장비의 연마각은 같으며 노즈바는 절인 앞에서 목재를 압축하여 덜 할열되게 함.
- 레이스는 고정노즈바와 롤러노즈바를, 슬라이서는 고정노즈바를 보유함.