## Slide 1: 석유화학계 접착제 - 비닐계 접착제

## Slide 2: 서론
비닐 폴리머 (Vinyl polymer)
- 비닐계 이중결합을 보유한 단량체의 중합에 의해 생성된 거대분자 물질
- (Figure) X: hydrogen, halogen, alkyl, aryl, ester 등
- 레진, 플라스틱, elastomer, fiber를 만드는데 사용
비닐의 중합
- CH2=CHX (X: 치환기)
- monomer의 수: homopolymer, copolymer
- 폴리머의 형태: powder, emulsion, solution, beads 등
- 종류: PE, PP, PVC, Polystylene, PVA, PVAC, PAM 등

## Slide 3: 비닐의 중합반응
Free-radical vinyl polymerization
- Free radical: a resonance stabilized molecule having an unpaired electron
- 열 또는 빛에 의해 비닐 본드가 활성화
- free-radical initiator 도는 catalyst에 의해 반응 시작
- 중합물은 chain 반응에 의해 생성되며 일련의 개시반응, 생장반응, 정지반응을 통해 진행
Ionic vinyl polymerization
- 촉매 (carbonium ion (+), Friedel-Craft acid (-))에 의해 반응이 개시
- 양이온 촉매에 의해 중합되는 중합물: vinyl alkyl ethers, isobutylene, ethylene, propylene, isopyrene 등
- 음이온 촉매에 의해 중합되는 중합물: acrylonitrile, methacrylonitrile, methyl methacrylate, styrene, butadiene 등

## Slide 4: 초산비닐 (Polyvinyl acetate, PVAc)
구조
특징
- 수용성 현탁액 수지
- 취급이 쉬고 접착면이 깨끗하고 우수한 접착강도와 간극 충전성 보유
- 수분에 민감하며 열 (70°C 이상)과 압력하에서 강도가 급격히 저하되며 장기하중 조건에서 creep 현상 발생
- 석탄산수지를 첨가하면 열과 수분에 대한 저항성이 개선된 가교결합을 보유하나 점탄성 현상이 크게 저하
- 가구조립, 조작용제품에 사용되며 국내에서 목공용으로 주로 사용