## Slide 1: 천연계 접착제

## Slide 2: 서론
정의
- 천연물 또는 폐기물 등을 이용한 접착제
- 합성수지계 접착제 가격의 상승과 자원의 고갈이 최근 천연계 접착제 개발 동기
역사
- 고대~1930년대: 천연계 접착제를 주로 사용
- 1940년대 ~1973년: 석유화학계 접착제 대부분 사용 (강도, 내수성, 가격 등이 우수)
- 1973년~: 석유파동과 함께 천연계 접착제에 대한 관심이 높아지고 연구가 진행되고 있으나 석유화학계에 비해 성능이 낮고 및 가격경쟁력이 낮아 극소수의 폐기물을 이용한 천연계 접착제만이 사용화 (lignin & tannin)
종류
- 식물성 접착제: 전분접착제, 대두접착제
- 동물성 접착제: 수교 (동물의 뼈나 가죽의 콜라겐에 기인), 카제인, 혈액알부민
- 폐기물 접착제: 리그닌 (화학펄프 폐액에서 추출) , 탄닌 (수피)

## Slide 3: 탄수화물 접착제 - I
탄수화물
- Polysaccharides, oligomer, monomeric sugars
- 쉽게 저렴하게 대량으로 renewable resources로 부터 확보 가능
- cellulose, hemicellulose, starch, gum, chitin
Gum
- Hydrophobic & hydrophilic polysaccharides from plants & microorganisms
- 예: plants (larch), seaweeds (agar),
- modifiers for cost synthetic resins (thickner, stabilizer, flow controller

## Slide 4: 탄수화물 접착제 - II
Starch & Dextrin
- 3,500~4,000 BC 전부터 접착제로 사용 (이집트에서 papyrus strips 접합용으로)
- 현재 제지산업에서 sizing agents 그리고 접착제로 사용
- 방법: Hydration – 변성 – dehydration
- 내수성에 문제
Cellulosics & hemicellulose
- cellulose: homogeneous polysaccharides
- hemicellulose: heterogeneous polysaccharides (glucose, mannose, xylose, galactose, arabinose가 결합된 것)
- hydroxyl group (OH)을 esterification 또는 etherification시켜 접착제로 이용

## Slide 5: Starch & its Derivatives
개요
- 기본적인 물에 분산되는 천연 고분자로서 접착제로서 산업적으로 사용
- 풍부, 저렴, 가격안정적, 여러 분야에서 효과적, 다양성과 적용에 있어 간단함.
- 대부분 옥수수에서 분리하며 감자와 밀, 타피오카 (tapioca) 등에서도 분리
- 백색분말 또는 미립자로 크기는 90 ~ 5 micron
- 60~70°C에사 물에 의해 페이스트화
- 효소, 산, 산화제, 열에의해 쉽게 분해 (degradation)
- Thin-starches, oxidized starches 와 dextrin으로 구분되며 dextrin은 white, canary or yellow dextrin과 British gum으로 구분
구조
- Glucose계 고분자물로서 Cellulose와 유사
- Branch를 가지고 있는 amylopectin과 그렇지 않은 amylose로 구분
- Amylose는 겔화하는 성질을 부여

## Slide 6: Starch & its Derivatives
Thin-boiling starches
- 오래되고 저렴한 변성전분
- 산성상태에서 습윤고정을 통해 제조
- 점도가 상대적으로 높음.
Oxidized starch
- 지류의 코팅제 또는 사이징제로 사용
- 백색의 용액
- sodium hypochlorite로 처리하여 제조
Dextrin
- 건조상태에서 열에 의해 제조하며 산과 함께 처리시 변성시간을 절약
- 점도 및 고형분 함량에 차이 백색의 용액
- 점도가 매우 높으며 borax, soda ash, 가성소다와 같은 알칼리 첨가제에 의해 점도 조절이 가능

## Slide 7: Starch의 산업적 이용
Paper making
- 표면 사이징제: 산화 또는 효소변성 전분이 주로 사용
- 코팅제: dextrin이 주로 사용
골판지
- sodium silicate와 반응하여 제한적인 온도에서 점도의 증가
- 기타 첨가제 (가성소다, borax, silicate) 를 통해 점도 유지와 열적성질 부여
Paper bags
- Seam: fluidy, tacky, non-foaming이며 점도가 상당히 안정적
- Bottom
기타
- paper boxes, carton sealing, laminated paperboard 등에 사용

## Slide 8: Cellulosics
개요
- 조성: Cotton linter (82%)과 wood (40~60%)
- Oxygen bridge (glucosidic bond)에 의해 glucose 단량체가 결합된 천연 선향 고분자
- 유, 무기 산의 ester, ether를 사용하여 접착제로 사용
- 접착제로 사용하기 위해 glucose 내의 수산기를 이용
- cellulose nitrate & ethyl cellulose는 유기용매에 용해
- methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, carboxymethyl cellulose는 물에 용해

## Slide 9: Cellulosics의 산업적 이용
접착제
- 일반 접착제: cellulose nitrate로서 도자기, 목재, 금속, 유리, 지류, 피혁용 접착제로 사용
- Paper-paper, plastic & paperboard 접착제
- Low-temperature adhesives: ethyl cellulose가 주로 사용하며 내수, 내변색, 내약품 등을 보유
- Leather pastes: 가죽이 수분의 증발과 함께 수축을 방
- Wallpaper pastes
- Adhesive additive: 점도조절을 위해 Methyl cellulose가 사용되며 polyvinyl acetate 접착제에서 증점제나 강도 향상제로 사용
- Corneal adhesives: 유리나 플라스틱 렌즈의 접착제로 사용되며 methyl cellulose가 이용
- Powder adhesives

## Slide 10: Cellulosics의 산업적 이용
Binder
- Paper making: fiber간 접착력 향상과 강도 향상을 위해 사용했으며 carboxylmethyl cellulose가 주로 사용
- Pigments: 안료와 층전제의 접착을 위해 Carboxymethyl hydroxyethyl cellulose가 사용
- Ceramics: 세라믹의 여러 단계에서 접착력과 분산의 향상을 위해 사용되었으며 carboxymethyl cellulose가 주로 사용
- Pharmaceutical and foods: hydroxylethyl, carboxylmethyl & methyl cellulose가 의약 및 식품용 접착제로 사용
- Agricultural industry: 우수한 흡수력과 접착력으로 methyl cellulose가 농업용 품목에 사용
- Textile industry: hydroxyethyl cellulose가 레이온 섬유의 접착제 및 사이징제로 사용
- Metallurgical industry: carboxymethyl cellulose가 사용
- Explosives: nitroglycerin과 nitrocellulose를 이용하여 폭탄을 제조

## Slide 11: Cellulosics의 산업적 이용
Cellophane heat-sealing coatings
- Cellophane은 발명 초기에 열의 발산을 막지 못하고 매우 높은 수분침투성으로 사업적으로 이용되지 않음.
- nitrocellulose-based heat seal lacquers의 발견으로 산업적으로 생산
Cigar Wrappers
- Hydroxylethyl cellulose를 사용
- tobacco paper
Lens cements
- Canadian balsam의 대체용으로 개발
- 내열성과 열가소성의 장점
Decalcomonia (Sticker)

## Slide 12: 탄수화물 접착제 - III
Chitin
- fibrillar polymer
- chitosan: 질소 함량이 7% 이상일 경우 명명
- 곤충, 곰팡이, 갑각류에서 발견
- 유리, 합판, laminated paper, 가구
- 열처리시 (100-150°C) 내수성 보유, 암모니아나 알칼리 처리시 불용성 chitosan 생성
Bacterial polysaccharides
- bacteria가 분비하는 exopolysaccharides
- 분비물이 bacteria가 고체 표면에 고착시키는 역할
- homopolyers 또는 heteropolymer 등 다양한 종류가 존재
Modified polymers
- 탄수화물은 일차 및 이차 hydroxyl group을 보유
- Hyroxyl group이 충분히 반응성을 가지고 있고 치환이 된다면 접착제로 사용이 가능하나 대부분의 반응그룹이 사용할 수 없기에 modification을 통해 반응그룹의 수 및 exposure 정도 향상이 필요

## Slide 13: 단백질 접착제 - I
History
- 5,000년 전: 이집트에서 사용
- 1880~1900년: 비행기 제작에 사용
- 이 후: 가구, 합판, 문에 적용
종류
- 식물성: soybean, peanuts 등
- 동물성: collagen, blood, casein 등

## Slide 14: Animal glues
개요
- 일반 가축의 가죽, 연골, 뼈의 기존 단백질 성분인 collagen으로 제조한 유기 콜로이드 천연 고분자물
- 온수로부터 끈적거리는 필름이 생성되며 이것을 냉각할 시 딱딱한 젤과 같은 결합을 제공
- 그 젤을 자연 또는 인공건조를 통해 극성물질 간 강한 결합을 형성
- 용이한 제조공정과 적용, 저렴, 높은 생산성으로 과거에 많이 사용
- 입자, 냉온접착제, 젤리 상으로 사용

## Slide 15: Animal glues – 화학적 조성
특징
- Collagen의 가수분해를 통해 제조
- Collagen, animal glues, gelatin은 모두 단백질로서 유사한 화학적 조성을 소유
- 화학적 조성은 source와 제조공정에 다라 차이
- -amino acid의 polyamide로 구성
- 평균 분자량은 20,000~25,000
- 접착은 분자간의 수소, 이온, 공유결합에 의해 발생
- 첨가제로 습윤제, 분산제, 가소제, 화학반응제 등을 사용
- 주로 파우더 타입으로 판매되었음.
종류
- Hide: 가죽이나 연골로부터 제조 (세척-산화-온수첨가-가열-분리-농축), 고형분 함량은 약 16~45%
- Bone: (물 또는 약산으로 세척-스팀이나 열수로 추출-분리-농축)

## Slide 16: Animal glues – 성질
특징
- 입자타입이며 색깔은 적색에서 갈색
- 건조상태에서 보관하면 오랫동안 보관 가능
- 밀도는 1,27이며 수분함량은 10~14%, 회분 함량은 2.25~4%, pH는 6.5~7.4 (hide), 5.8~6.3 (bone)
- 물에 용해되며 냉각에 의해 젤리화하며 가열에 의해 다시 액화
- 냉수에 넣고 50~60°C로 가열하면서 저어주면 일정한 용액을 형성
- 냉각과 함께 점도가 증가하고 끈적임이 증가하면서 접착력을 보유
- 점도는 70~100,000cps
- 가소제로 glycerin, sorbitol, glycol, sulfonated oil 등이 사용됨.
- 전분, dextrin, 다른 단백질 접착제의 extender로 사용
용도
- 목공, coated abrasive, cartoon, boxes 등에 사용

## Slide 17: Fish glues
개요
- Fish skin에서 제조
- 용이하게 제조, 연속적인 공급
- skin에 오일이 있는 고등어는 제외
- 1톤의 fish skin은 50 gallon의 접착제 생산 가능
- 액상으로 적용
제조공정
- Fish skin은 보관상 소금이 뿌려지고 건조되는데 접착제를 제조하기 위해 사용되기 전에 그 소금의 제거가 필요
- 소금이 제거된 skin은 열수에서 cook
- 고형분 함량이 40~50%가 될때까지 가열
- 항박테리아제 첨가
- gel point, 염 농도, 점도, 고형분 함량 등을 확인

## Slide 18: Fish glues
성질
- 경화시간을 가속시키기 위해 Animal glue와 혼합해서 사용
- 경화시간을 감속시키기 위해 염 (calcium 또는 sodium chloride)을 첨가
- pH는 6.5~7.2
- 강산과 강알칼리는 접착성능을 약화
- 접착제의 침투성능을 향상시키기 위해 알코올과 아세톤이 첨가
다른 접착제 호환성
- Animal glues
- Dextrin 접착제
- Polyvinyl acetate emulsion (creep, heat resistances, tackiness, penetration, 지방족 solvent resistance)
- Latex emulsions

## Slide 19: Soybean glues
서론
- Soybeans: seeds of a leguminous, low-growing vine of the Glycine family
- 다량의 protein과 triglyceride oils 함유
- 접착제로 사용을 위해 protein의 성질 변화없이 오일이 제거
- 대두단백질 접착제는 석유화학계 접착제의 접착능과 내수성으로 생산이 감소되었음
접착제 사용을 위한 필요사항
- 분쇄, de-hulled, 용매추출, 재건조, milling
- 전체공정은 단백질의 용해성을 보존하기 위해 50~60°C에서 진행
- 단백질 함량이 35 ~ 55%
- 화학적, 물리적 성질이 유사 (homogeneous)
제조공정
- 낮은 내수성으로 화학적 변환 필요 (denature)
- Dehydration

## Slide 20: 단백질의 접착재 특성
장 점 | 단 점
생물자원 - 환경친화적 - 재생가능 자원 기능성 - 내수성 높음 (탄수화물대비) - 다양한 관능기 함유 | 천연자원 - 품질관리 (비균일성분)가 어려움 가격 - 원재료의 가격변동이 심함 성능 - 석유화학계 접착제 대비 성능 저하 (판상재료용 대비)
대두단백질의 접착재료로의 가공기술 개발
물성의 보강과 기능성 강화기술 개발
공정 적용 기술의 개발
단백질 자원 확보

## Slide 21: 단백질을 이용한 접착제 제조 원리
포름알데히드 경화 시스템
(페놀, 요소, 멜라민)
무포르말린 경화 시스템
열처리
화학 처리
혼합
접착제
열
압력
단백질
도포
분사

## Slide 22
PF
Soy/PF=70/30
Soy/PF=60/40
Soy/PF=50/50

## Slide 23: Casein glues
서론
- Casein, manufactured from skim milk, is by product of the diary industry.
- Casein은 skim milk에서 산화작용에 의해 pH 4.5 에서 제조
- 산으로 HCl, sulfuric acid를 이용
- 100lb의 milk로 부터 3 lb의 접착제 생산
Casein의 구조
- A natural condensation product of amino acids held together by the amide or peptide bond.
- A high molecular weight (300,000)로써 접착제로서 역할을 함.
- 알칼리 상태 (pH 10)에서 저분자량으로 분해되어 접착력을 상실
- 소량의 회분을 함유 (P, K, Na, Ca)

## Slide 24: Casein glues
Chemistry of Casein
- 중합반응은 amine & carboxylic groups에 의해 발생
- 산성과 알칼리 상태에서 모두 반응하나 알칼리상태에서 좀 더 쉽게 반응
- Sodium caseinate과 calcium caseinate 형성하며 Zn, Al, Cr과 반응하여 불용성의 화합물을 형성하며 지류용 접착제로 사용
- Formaldehyde (가교제)와 반응하여 내수성의 접착층을 형성
History of Casein Glues
- 고대부터 접착제와 안료의 고정을 위해 사용
- 19세기 초 독일과 스위스에서 접착제로써 판매 시작
- 19세기 중반 미국에서 특허와 본격적인 사용을 하기 시작
- 일차세계대전 후 내수성이 있는 접착제의 개발과 함께 사용 경감

## Slide 25: Casein glues
분류
- Lime-containing Water-resistant casein glues
- Sodium silicate in Lime-containing glues: working life의 연장
- Lime-free casein adhesives: 가수분해가 가능한 Na 염과 반응
- Casein blend glues
첨가제
- 오일: 반응지연과 접착제의 습윤성을 향상
- Filler
- 점도 조절제
- 방부제
- 가소제: Glycerin & sorbitol이 첨가되며 casein glues에 유연성을 부과

## Slide 26: Casein glues
목재접착제
- 방안: HCHO, a crosslinking agent that converts casein into a water-resistant gel structure.
- Ammonia, calcium hydroxide, and several heavy metals form insoluble casein complexes
- Aldehyde와 acid chloride는 hydrophilic nature of the casein bond 경감
용도
- 합판: soybean meal, blood albumin, & urea resins과 혼합해 사용
- interior or moisture-resistant 그러나 외장용으로 사용하기 위한 내수성은 보유하지 않음
- Home building and repairing, laminating lumber
- 지류 접착제

## Slide 27: 리그닌계 접착제
리그닌 (lignin)
- 관속식물에 존재하는 유기고분자로써 식물섬유를 엮어주는 역할
- 식물계에서 셀룰로오스 다음으로 많은 양이 존재
- Lignin의 구조: p-coumaryl, coniferyl & sinapyl alcohol 형태로 주로 존재
- 펄핑공정중에 부산물로 발생하는 폐기물이며 연간 7천5백만 톤이 발생
- Lignin source: kraft pulping, sulphite pulping, acidolysis, steam explosion, organosolv, & enzymatic liberation

## Slide 28: 리그닌계 접착제
목재 접착제로써 Lignin
- PF 접착제에 비해 낮은 반응성
- 이용방안: lignin-based binder (화학적으로 구조를 변형)과 coploymer (석탄산수지)
- lignosulphonate (waferboard), kraft lignin, epoxy resin, lignin isocyanate, steam-explosion, acidolysis, organosolv & cellulase lignin
접착제 제조 방안
- condensation with PRF
- crosslinking
- modification for use in PF resins

## Slide 29: 탄닌계 접착제
탄닌 (tannin)
- 일부 수목 (주로 소나무류)의 수피에 다량 함유되어 있는 천연 고분자성 polyphenol
- 곤충, 과실 껍질, 종피, 잎, 수피와 심재에서도 발견
- 현 Tannin source: mimosa wattle (남아공), quebracho (알젠틴)
- Hydrolyzable tannin: 주로 과실, 잎, 곤충에 존재
- Condensed tannin: 주로 소나무류의 수피에 다량 함유
새로운 연구 방향
- White fir, Pondersa pine, Douglas-fir, Western hemlock 이용방안 연구
- 3-layer flakeboard: 1% paraformaldehyde 첨가

## Slide 30: 탄닌계 접착제
목재 접착제로써 Lignin
- 합판용 접착제 (남아공, 핀랜드, 알젠틴, 브라질, 호주, 러시아, 영국, 인디아)
- Quebracho: HCHO와 내수성 수지 제조 사용되며, PF 수지와 공축합시 접착력과 강도를 향상시키며 열압시간과 온도를 줄일 수 있으며 필요한 HCCHO양을 경감할 수 있음. 그러나 pot life와 점도에 문제점; 핀랜드에서 합판 생산에 10~20% 첨가해 사용; 알젠틴에서는 파티클보드 생산에 UF 수지와 함께 사용되는데 free HCHO를 capture하는 것으로 조사; 22%의 Quebracho 첨가
- Wattle: 호주에서 고품질 파티클보드 생산에 이용; 구성 (35% tannin, 2% 강화수지, 3% paraformaldehyde); 긴 경화시간 필요 (9~10분/19mm 보드); 매트 함수율 (표층 25%, 심층 17%)
- 기타: Pinus radiata (호주, 뉴질랜드), acacia (인디아), 단백질 첨가 수지 (강도향상, 열압온도 낮춤) 의 마루판용

## Slide 31: 목재접착제 성능 비교
접착제 | 저항성 |  |  |  | 주요용도
 | 연속응력 | 열 | 수분 | 생물 | 
PF | E | E | E | E | 외장용 침엽수 합판
RF | E | E | E | E | 외장용 집성재
MF | E | E- | E- | E | 외장용 활엽수합판
UF | E | G- | G- | E | 내장용 활엽수합판
카제인 | E | G | F | P | 내장용 집성재
대두 | E- | G | F- | P | 내장용 침엽수합판
전분 | F | G | P | P | 소재심판, 종이
수교 | G | F | P | P | 가구 조립
초산비닐 | F | F- | P | E | 가구 조립
검 | P | P | F | E | 오버레이, 종이
E=매우 우수, G=우수, F=양호, P=불량