## Slide 1: 석유화학계 접착제 - 아이소시아네이트 접착제

## Slide 2: 서론
개요
- 열경화성 고분자 물질
- 휘발성이 낮은 MDI (diphenyl methane diisocyante)를 이용
제조법
- urethane 결합을 이용 (Figure)
- 목재의 함수율 (20% 이상)이 이 높은 조건에서도 강한 접착력
- 경화온도: 상온 또는 상온 이상

## Slide 3: 특징
다양한 관능기 그룹과 반응 가능
- 접착력이 매우 강하며 내수성이 우수
중합개시제의 첨가 없이 중합반응 가능
- 경화속도가 빠름
작은 분자 크기로 많은 유기용제 용해
- 물과 상용성이 없어 세척을 위해 유기용제를 사용
다양한 화합물 특히 polyesters 또는 polyether와 반응 가능
- 경화이전에 건강에 유해한 증기가 발생
- 강하고 유연성이 있는 polyurethane계 화합물을 생성
Elastomer와 metal의 간 성격을 가진 물질 생성
- 우수한 fatigue life를 보유
금속의 표면에도 결합
- 압체시 간판과 접착되는 등 공정상 문제점

## Slide 4: 용도/주의사항
용도
- PB, OSB (접착력, 내수/내후성/낮은 경화온도)
- 비싼 가격으로 탄닌과 공축합하여 사용
사용시 주의사항
- 매우 반응성이 높은 화합물
- Isocyanate group이 다른 group과 반응하지 않도록 주의
- 반응성이 없고 순수한 용매를 사용
- 보관 중 수분에 노출을 피해야 함.
- 사용 중 과도한 수분의 사용을 금지