## Slide 1: 환경재료학 개론
제 2 편 목재 및 목질재료
제 2장 목재의 물리 기계적 성질

## Slide 2: 목재의 물리적 특성
목재의 비중
- 목재의 밀도에 대한 물의 밀도 (1g/cm3)의 비율
- 수종, 개체, 동일 수간 내 부위에 따라 비중의 변동이 있어 평균 비중을 이용
- 다른 재료에 비교하여 비중이 낮아 0.3~0.6 범위 내에 있는 가볍고 강도가 높은 재료
친수성
- 목재는 수산기 (-OH)를 갖고 있어 높은 흡습성을 보유
- 흡습과 방습을 통하여 실내의 습도를 조절하는 조습작용을 함.
- 한 채의 목조주택을 위해 4.5톤의 목재가 필요한데, 1월과 7월의 목재의 함수율 차이를 5%로 가정하면 약 225kg의 물에 해당하는 실내습도를 목재가 흡습하였다가 건조하면 방출하면서 습도를 스스로 조절

## Slide 3: 목재의 물리적 특성

## Slide 4: 목재의 물리적 특성
치수변화
- 목재의 결점의 하나로 수분의 출입에 따라 현저하게 발생
- 치수 변화 정도 - 접선방향:방사방향:섬유방향 = 100:60:4
- 치수 변화에 의한 수축과 팽윤으로 목재의 뒤틀림 또는 할렬이 발생
- 따라서 치수 안정화 처리를 통하여 치수안정화 처리를 함.

## Slide 5: 목재의 물리적 특성
건조
- 부후와 곤충의 피해를 일차적으로 막고 오랫동안 사용하기 위해 건조를 실시
- 잘 보관된 무덤 속의 목재는 2,700년이나 결과된 것도 있음.
- 목재 사용시 부후균이나 곤충의 침입이 염려될 경우 보존 처리를 하여 사용
- 목재는 화학약품이나 독성 가스에 대한 저항성이 큼.
온도 상승에 따른 치수변화
- 열팽창은 다른 재료에 비해 매우 낮음.
- 목재의 열팽창시 강도는 오히려 증가
- 목재는 다공성물질이기 때문에 열전도율이 낮고 단열성이나 보온성이 우수
- 저온 (-163°C)에서도 강도가 강함.
- 고열을 받으면 타는 성질이 있어 내화처리 필요

## Slide 6: 목재의 물리적 특성
목재는 전기 절연체
- 잘 건조된 목재는 낮은 전기전도율로 우수한 절연체 (전신주)
- 함수율의 증가에 따라 전도도가 증가하며, 섬유포화점까지 증가
- 상기 성질을 이용한 것이 저항식 수분측정기
악기용재, 흡음재화
- 향판재나 공명상자는 비중에 비해 탄성계수가 높고 내부마찰에 의한 진동감쇄가 적은 것을 사용
- 가문비나무, 오동나무 등이 대표적 수종
- 흡음율이 콘크리트나 대리석에 비해 우수하여 목재는 흡음판이나 인슈레이션보드를 제조하여 사용
- 비파괴실험: 목재를 파괴하지 않고 목재 내를 통과하는 음속을 측정하여 측정시간이 짧으면 강도가 감함.

## Slide 7: 목재의 물리적 특성
악기용재, 흡음재화
- 딱다구리는 수목을 뚜들겨봐서 먹이도 찾고, 주거에 적합한 자리인지 판단
- 오래된 건물의 부후 상태 및 강도성능을 평가할 수 있는 방법
무늬와 결
- 무늬와 결에 따라 재면에 나타나는 아름다움은 자연스럽고 친밀감을 제공
- 열전도율이 낮아 피부로부터 목재로의 열의 이동이 적어 따듯한 촉감과 바닥재로 사용할 경우 피로도가 다른 재료에 비하여 크게 낮고 보행감이 우수
- 목재는 상온에서 90% 이상의 원적외선 방사율을 나타내 인체에 매우 유익

## Slide 8: 목재의 역학적 특성
구조재로서 사용되는 편리성
- 절삭 가공성이 좋아 간단하게 여러 형태로 쉽게 가공할 수 있음.
- 나사, 못, 철판과 볼트 또는 커넥터로 아주 경고하게 접합 가능
- 접착제를 이용하여 이종의 재료 간에도 쉽게 접착이 가능하여 여러가지 특성과 기능을 지니는 복합체를 제조
강도
- 목재의 종인장강도는 강철의 1/4~1/5, 압축강도는 콘크리트의 1.2~2.5배이나 소나무의 비중은 강철의 1/20, 콘크리트의 1/5
- 목재는 가벼우면서도 강도가 높으므로 동일 질량당 비강도는 강철보다 높으며 변형량도 적음.

## Slide 9: 목재의 역학적 특성

## Slide 10: 목재의 역학적 특성
에너지 흡수 매체
- 목재는 충격강도가 크고, 에너지 흡수매체로 강철보다 9배나 높아 충격하중을 받는 구조물에서 큰 이점을 보유
- 교량, 항공기 등의 동적 하중을 받는 구조물에서 우수한 진동감쇄특성 때문에 목재가 활용
- 진동이 심하고 계속해서 반복하중을 받는 곳에 목재는 강철보다 몇 배나 높은 피로강도를 가져 목재가 사용
점탄성
- 목재 책장 선반이 책무게로 오랜 시간이 지나면 선반이 휘어지는 것은 목재의 점탄성성질에서 기인하며, 변형이 시간에 비례하여 증가하는 크리프(creep)현상
- 다른 고분자 재료에 비해 적은 크리프양을 보임.
- 크리프 과정에서 함수율이 변화하면 크리프양은 현저히 증가

## Slide 11: 목재의 역학적 특성
목재가 가벼우면서 강한 이유
- 목재는 세포로 구성되어 있으며, 세포는 내강의 안이 내용물은 없어지고 비어 있는 중공의 구조
- 죽은 세포로서 세포벽만으로 구성된 세포들이 수간의 길이방향으로 배열되어 있어 수많은 파이프 다발을 묶어 놓은 구조
- 동일 무게의 경우 봉보다는 파이프가 강한 것처럼 하니컴 구조로 되어 있어

## Slide 12: 목재의 화학적 특성
목재의 주요 구성 원소
- 약 50%의 탄소, 6% 수소, 44% 산소로 구성되어 있으며, 수종이 달라도 원소 조성에는 차이가 없음.
- 주성분과 부성분으로 대별
- 주성분은 고분자 화학성분인 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌으로 구성
주성분과 부성분
- 주성분은 고분자 화학성분인 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌으로 구성
- 부성분은 추출성분으로 대략 5% 이하를 차지
- 부성분은 수치적으로 적은 양이나 추출성분의 화합물의 종류는 아주 많고 유기화합물 전체에 걸쳐 다양하여 수종의 특색을 나타냄.
- 주성분은 대부분 세포벽에, 부성분은 세포내강과 특수조직 내에 존재

## Slide 13: 목재의 화학적 특성
셀룰로오스
- 목재의 세포벽 구조에서 철근에 해당되는 구조
- 세포벽에서 가장 많은 양을 차지 (38~50%)
- 분자식은 (C6H10O5)n으로 표시
- 잎에서 광합성 작용에 의하여 생긴 glucose (포도당)와 당류들이 사부 조직을 타고 내려오면서 형성층에 전달되어 세포 분열시 양분으로 제공
- 포도당이 효소들에 의해 결합되면서 물 분자가 빠지고 셀룰로오스로 중합되며, 쇄상이며, 중합도는 5,000~10,000개의 glucose로 이루어지며, 포도당의 분자량이 162이기 때문에 포도당의 분자량은 810,000~1,620,000 임.
- 쇄상의 cellulose가 모여 실 모양으로 되며, 인접 셀룰로오스와 수소결합을 통하여 만들어진 것을 microfibril이라 함.
- Microfibril은 결정 구조를 지녀 안으로 물이 침투하지 못하며, 따라서 목재가 충분한 강도와 여러 가지 물리적 특성을 발휘

## Slide 14: 목재의 화학적 특성
셀룰로오스의 화학적 구조

## Slide 15: 목재의 화학적 특성
헤미셀룰로오스
- 콘크리트 구조의 철근을 이어주는 작은 철사에 해당
- 세포벽에는 cellulose외에 많은 종류의 다당류가 있는데 이를 헤미셀룰로오스라 함.
- 결합의 길이가 짧아 cellulose보다 약하며, glucose와 비슷한 구조의 반복단위가 150 정도 임.
- Microfibril 사이에 존재하는 것으로 추측
- 종류: galactose, mannose, xylose, arabinose, glucose 등

## Slide 16: 목재의 화학적 특성
리그닌
- 콘크리트 구조의 시멘트 역할을 하며, 접착제 역할을 하는 비결정형의 고분자 물질
- 화학적 구조는 phenyl propane이 기본 구조
- 페놀계통의 화합물로 분류되며, 세포벽에 강성을 부여

## Slide 17: 목재의 화학적 특성
추출물
- 부성분으로 5% 이하를 차지
- 상업적으로 이용되고 있는 추출물로는 올레로레진 (oleoresin), 폴리페놀계통의 성분, 검, 왁스, 지방산 증이 있음.
- 무기물로 회분 (ash)이라는 성분도 목재 내에 소량 존재

## Slide 18: 목재의 구조와 특성의 관계
공극 구조와 비중
- 목재는 세포벽과 세포내강으로 구성되어 있고, 세포벽에는 벽공이나 공극 구조가 다수 존재
- 목재는 다공질물질이므로 목재 실질과 공극 부분으로 구성
- 목재 실질 비중은 수종에 따라 크게 차이가 없지만, 목재에 함유되어 있는 실질량은 수종에 따라 큰 차이가 있어 비중에 차이가 발생
- 공극의 존재는 수분의 존재상태, 수분 이동, 습윤 및 열전도율 등의 성질에 큰 영향

## Slide 19: 목재의 구조와 특성의 관계
세포벽의 구성성분
- 구성 성분 함량이 목재의 성질을 변동시키는 요인
- 목재의 50%를 차지하는 셀룰로오스가 중요한 역할을 담당
- 분자 형태, 응집상태, 친수성기 등

## Slide 20: 목재의 구조와 특성의 관계
온도
- 온도가 상승하면 목재 내의 원자 진동이 분자 운동이 활발해지므로 원자 간격이나 분자쇄의 간격이 넓어져 응집력이 저하
- 결과적으로 목재의 물리, 역학적 성질이 변화
- 그 영향도는 함유수분량에 따라 다름.
함유수분
- 자유수와 결합수로 구분
- 결합수는 목재실질과 수소결합등으로 결합하여 목재의 용적을 팽윤
- 자유수는 목재의 질량을 증감시키고 열이나 전기에 대한 성질에 영향