## Slide 1: 제 3 장 목재의 건조기구

## Slide 2: 건조이론
기본기구
- 목재의 표면수분이 증발함에 따라 내부 수분이 표면으로 이동하면서 건조
- 모세관유동, 결합수 확산, 수증기 확산 등 3단계로 건조
- 고함수율 목재는 1단계에서 표층에 수분공급이 빨라져서 표층이 쉽게 습윤되어 잘 증발되므로 증발속도는 건습구온도차, 풍속, 건조실내의 증기압에 의해 결정
- 2단계에서는 표층함수율이 섬유포화점 이하로 떨어졌으나, 중심층은 아직 섬유포화점 이상을 유지하여 중심층의 모세관유동과 표층의 확산에 의해 건조
- 섬유포화점선 (F.S.P line)이 중심층으로 이동함에 따라 건조저항이 증가하고 증발속도는 섬유포화점선에서 표층까지 수분확산속도에 의해 좌우
- 3단계에서 전적으로 확산에 의존하며, 표층과 중심층도 섬유포화점 이하가 되어 표층과 중심층 간에 함수율 차이가 적어 건조 저항은 커지고 속도는 감소

## Slide 3: 건조이론
기본기구
- 건조이론에서 압력 차이가 클수록 추진력은 커지고 건조저항을 구하는 식에 따라 건조 발생

## Slide 4: 수분 이동 통로
침엽수재
- 통도세포는 가도관, 방사가도관으로 가도관은 지름과 길이의 변이가 심함.
- 인접 가도관 사이에는 유연막공대가 주로 경단면에 있어 수분의 유동은 촉단방향으로 일어남.
- 춘재 가도관 한개당 유연막공의 수는 50~300개 정도이며, 추재의 가도관보다 많음.
- 가도관과 방사가도관 사이에 유연막공대, 가도관과 수선유세포 사이에 반욘막공대를 통해 유동

## Slide 5: 수분의 이동통로
침엽수
- 심재의 투과성을 저하시키는 요인
* 인접 셀룰로오스 쇄상 분자간에 수소결합 또는 건조 중에 모세관력에 의해 토러스가 공구에 밀착된 막공폐쇄
* Cedar와 같은 수종에서 관찰되는 추출물로 막힌 오쿠루죤 (occlusion)
* 온수와 알코올에 불용성인 이그닌과 같은 물질이 덮힌 incrustation 등
- 심재는 변재보다, 춘재는 추재보다 투과성이 적은데 그 이유는 막공폐쇄율이 높기 때문으로 추재의 막공대는 두껍고 더욱 딱딱한 막공막을 지니고 있어 막공폐쇄에 대한 저항이 큼.
- 목재의 방향에 따른 유동 속도는 섬유방향이 가장 크고, 경단방향유동은 수선가도관과 수선유세포의 높은 투과성으로 인하여 촉단방향유동보다 큼.

## Slide 6: 수분의 이동통로
활엽수
- 활엽수의 주요 조직에는 물관, 목섬유 등이 있으며, 물관은 비교적 짧고 끝부분이 천공판으로 서로 연결되어 있어 어떤 형태의 천공판이든지 관공이 크기 때문에 유동 저항이 적고 긴 모세관과 같이 거동
- 물관과 목섬유 사이에 유연막공이 있고 물관과 유세포 사이에 반연막공 또는 단막공이 있어 유동의 통로가 됨.
- 침엽수와 달리 토러스가 없어 막공폐쇄가 일어나지 않음.
- 인접 유세포에서 막공대를 통해 물관속으로 들어온 주머니 모양의 막인 타이로시스는 물관의 유동저항을 크게 증가시켜 수분 이동을 방해하는데 주로 심재에 존재하며 참나무류 심재는 투과성이 저하
- 퇴적물, 흑색물질 등도 물관을 막아 유동을 방해

## Slide 7: 수분의 이동통로
활엽수

## Slide 8: 수분의 이동통로
활엽수
- 목섬유는 목재의 50% 이상을 점유하고 있으며, 길이, 지름, 막두께의 변이가 심함.
- 수분은 물관과 유세포에서 막공대를 통해 목섬유로 이동
- 유세포는 목섬유보다 투과성이 우수
- 활엽수 변재의 유동은 주로 물관에서 발생하며, 춘재와 추재 사이에는 유동에 차이가 없음.

## Slide 9: 수분의 이동통로
투과성
- 목재내 수분 이동의 정상류는 일반적으로 Darcy’s 법착에 따름.
- 정상류는 플럭스 (flux: 단위횡단면적당 유동율, cm3/cm2)와 압력경사 (유동방향에서 시편의 단위길이당 유동을 일으키는 압력차 atm/cm, dyne/cm2∙cm)가 공간과 시간에서 일정할 때 존재
- 투과성은 플럭스를 압력경사로 나눈 것으로 유체가 압력경사의 영향하에 다공성 재료를 유동하는 난이도의 척도
- 어떤 유체가 유동이 일어나는 두면 사이의 단위압력차에서 단위용적 (각변 1cm)을 가진 시편을 통하는 유동율

## Slide 10: 수분의 이동통로
수분이동요인
- 목재내 수분 이동을 일으키는 힘은 모세관작용, 목재내 함수율의 차이, 목재내 상대습도의 차이 등으로 발생
수분이동요인 – 모세관이동
- 섬유포화점 이상에서 목재내 조대모세관에는 자유수와 결합수가 존재하며, 자유수와 접한 세포막은 포습되어 있어 세포막내에는 수분경사가 나타나지 않아 세포막내 확산이동은 발생하지 않음.
- 섬유포화점 이상에서 자유수의 이동은 모세관력에 의해 발생하는데 이와 같은 이동은 공극구조의 연결통로가 필요하며, 모세관막에 접한 물분자는 흡착되어 자유수 이동을 다소 저해시킴.

## Slide 11: 수분의 이동통로
수분이동요인 - 확산이동
- 섬유포화점 이하에서는 세포막내 수분경사가 형성되어 결합수는 세포막을 통해 이동되며 이를 확산현상이라 함.
- 목재 수분은 세포막을 통한 결합수 확산이동과 세포내강내 수증기 확산이동이 조합되어 이동
- 섬유포화점 이하에서 세포막내 결합수 이동의 경우 함수율이 비교적 높은 영역에는 모세관응결수가 미세모세관 내를 액상으로 이동하고 함수율이 비교적 낮은 영역에서 표면결합수는 어떤 흡착점에서 다른 흡착점으로 물분자가 도약하는 표면확산에 의해 이동

## Slide 12: 수분의 이동통로
수분이동요인 – 수증기 이동
- 미세 모세관 구조 내에는 증기압 감소가 발생하고 결과적으로 수증기의 이동은 상대증기압경사때문에 섬유포화점 이하 또는 이상에서도 확산법칙이 존재
- 세포막내 함수율경사가 있으면 어떤 세포내강의 증기압은 그 세포막의 함수율과 평형하므로 인접세포 사이에서 상대증기압경사가 나타나 수증기의 확산에 의해 이동
- 섬유포화점 이하에서 결합수와 수증기 이동은 함수율, 온도, 목재방향에 따라 차이 발생
- 결합수의 이동은 함수율과 온도가 높아짐에 따라 증가

## Slide 13: 수분의 이동통로
수분경사
- 목재건조시 목재의 표면 수분이 먼저 증발하여 표면층의 함수율이 감소함에 따라 목재내부 수분이 표면으로 이동
- 목재 표면과 내부 간의 함수율 차이가 나타나서 어떤 수분경사현상이 나타남.
- 목재 내부에서 표면으로의 수분이동 방향에서 더 건조된 표면과 덜 건조된 내부사이에서 함수율의 변화를 곡선으로 나타난 것을 수분경사곡선이라 함.
- 수분경사곡선은 목재의 투과성과 건조조건에 다라 다름.
- 자유수 유동으에 이용될 수 있는 연속통로를 많이 가진 투과성이 큰 목재는 그 표면이 섬유포화점에 있더라도 판재 중심까지 모세관현상이 나타나 수분이동이 용이
- 계속 건조가 진행되면 자유수 유동속도가 표면증발속도에 미치지 못하면 표면 함수율은 섬유포화점 이하로 감소

## Slide 14: 수분의 이동통로
수분경사
- 투과성이 적은 목재의 표면함수율은 투과성이 큰 목재의 표면 함수율보다 섬유포화점 이하로 신속히 낮아지고 목재 내부에 매우 높은 함수율을 보유하더라도 표면함수율은 평형함수율에 접근
- 표면의 평형함수율이 너무 낮다면 목재 표면층과 횡단면은 할열과 스프리트 (split)가 유발하여 건조 초기에는 높은 평형함수율 조건에서 건조하고, 건조가 진행됨에 따라 낮은 평형함수율 조건에서 건조를 전환해야 함.
- 대부분의 유용 목재는 건조가 시작된 후 곧 표면함수율이 섬유포화점 이하로 떨어짐.

## Slide 15: 수분의 이동통로
수분경사

## Slide 16: 수분의 이동통로
수분경사
- 그림 1-16의 A: 투과성이 큰 목재의 수분경사곡선을 나타낸 것으로 목재 표면은 상당한 건조 기간 중에 섬유포화점을 유지하는 상태를 나타낸 것으로 이러한 경우는 매우 드믐.
- 그림 1-16의 B: 목재의 표면함수율이 평형함수율에 접근하고 결합수 수분경사가 섬유포화점을 지나 자유수 수분경사로 자연스럽게 연결된 상태로 목재 건조에서 흔히 볼 수 있는 수분경사

## Slide 17: 수분의 이동통로
수분경사
- 그림 1-16의 C: 자유수 유동용 연속통로를 갖지않는 투과성이 매우 낮은 목재로, 자유수가 유동되지 않으며 자유수는 인접세포 공극의 상대습도가 100% 이하로 될 때 세포막을 통해 주로 확산에 의해 이루어지고, 수분이동속도는 표면증발속도보다 매우 느림; 건조가 시작되면 목재 내부에 습선이 생기는데 습선은 자유수와 결합수의 변이선으로 건조가 진행됨에 다라 습선은 차차 내부쪽으로 이동; 결과적으로 목재 표면은 이미 평형함수율에 이르고 있으나 목재 내부는 초기함수율을 그대로 유지

## Slide 18: 수분의 이동통로
수분경사
- 목재의 표면함수율이 평형함수율에 도달하면 목재의 표면온도는 상승
- 표면온도가 상승하면 목재 표면과 주위 공기 사이에 온도 차이가 작아져 공기에서 목재 표면으로의 열이동속도가 상응하여 감소하고 건조속도도 저하
- 섬유포화점 이하의 수분확산속도는 수분 경사의 크기에 비례
- 수분경사가 급할수록 건조가 빨리 진행되며, 건조가 진행됨에 다라 수분경사가 감소되고 건조속도도 상응하여 감소

## Slide 19: 수분의 이동통로
수분경사

## Slide 20: 건조속도
개요
- 목재는 먼저 표면수분이 증발하여 표면함수율이 내부보다 낮아지면 함수율 차이에 의하여 내부 수분이 표면으로 이동하면서 건조
- 건조속도: 단위시간당 또는 일당 탈수된 함수율 (%/dt)
- 건조속도 (Rw): kg-물/hr∙kg-전건중량
- 증발속도 (R0: kg-물/hr∙m2-건조면적
- 건조속도 비교는 천연건조에서는 20°C 상대습도 65%, 풍속 0.4 m/sec
- 관행 열기건조는 온도 60°C, 풍속 1m/sec에서 실시하며 건조 결함도 측정

## Slide 21: 건조속도
개요

## Slide 22: 건조속도 – 항율건조/감률건조
가열기간
- 예열기간: 어떤 임의 온도의 목재를 정상적인 어떤 건조 조건하에 두면 목재의 온도는 건조조건과 평형이 되는 온도에 도달하는 기간
- 가열기간: 열기에서 열을 받을 때 목재온도가 근사적으로 열기의 습구온도에 도달할 때까지의 기간; 목재의 표면온도가 노점온도에 도달할때까지 매우 짧은 기간
- 열기의 수증기가 목재 표면에 응축하고 표면 증발은 일어나지 않음.
- 표면온도가 습구온도에 도달한 이후부터 증발속도는 급격히 커짐.

## Slide 23: 건조속도 – 항율건조/감률건조
항율건조기간
- 가열기간에 이어 목재 표면에 자유수가 존재하는 한 표면온도는 습구온도를 유지하며, 열기에서 목재에 전달되는 열은 수분증발에 소모되므로 목재온도는 일정한 온도를 유지
- 열의 전달속도가 일정하므로 건조속도도 일정하며 항율건조를 나타냄.
- 건조속도는 건조 초기 표면 증발에 좌우되고 중기와 말기에는 내부 수분의 이동에 지배
- 따라서 건조속도는 항율건조기간 중의 항율건조속도와 감률건조기간 중의 감률건조속도로 구분하여 설명 필요
- 항율건조기간의 경우 증발속도는 일정하며, 이 기간의 증발속도는 전적으로 외부 조건에 의해 지배 (건습구온도차에 비례, 풍속의 영향은 크나 온도의 영향은 적음)

## Slide 24: 건조속도 – 항율건조/감률건조
감률건조기간
- 목재의 표면함수율이 섬유포화점 이하로 떨어지면 건조의 주체는 내부수분의 이동에 의해 이루어짐.
- 목재 내부로부터 수분이동이 표면 증발을 따르지 못하면 목재표면에 마른 곳이 발생하며, 목재에 전달된 열량은 점차 감소하고 건조속도도 차차 저하
- 목재온도는 건구온도에 접근하게 되고 결국 건조조건과 평형을 이루는 함수율에 도달하면 건조는 종료되는데 이를 감율건조기간이라 함.
- 감률건조 제 1기: 표면함수율이 섬유포화점미만으로부터 건조조건에 대응하는 평형함수율에 이르기까지 기간
- 감률건조 제 2기: 내부 수분의 확산이 건조의 주체가 되는 기간으로 전 건조 기간의 절반을 차지하며, 전 건조기간은 이 기간의 건조속도에 의하여 지배

## Slide 25: 건조속도 – 항율건조/감률건조
건조기간

## Slide 26: 건조속도 – 항율건조/감률건조
감률건조기간
- 항율건조와 감률건조의 경계가 되는 재료의 평균함수율을 한계함수율이라 함.
- 얇은 판재나 수분 이동이 용이한 목재일수록 한계함수율이 낮으며, 한계함수율은 목재표면세포가 섬유포화점에 도달했으나 투과성이 낮은 목재일수록 내부함수율이 높은 상태에서 나타남.
- 한계함수율에 도달할 때까지는 최대의 건조속도로 건조되고 목재온도도 습구온도로 유지

## Slide 27: 건조속도 – 건조속도 영향인자
외주조건 - 건구온도
- 건구온도가 상승하면 건조속도는 증가하고 건조시간은 단축
- 항율건조에서 증발계수가 증가하며 감률건조에서는 목재내부 증기압차를 높이고 내부확산저항을 감소시켜 외부확산속도의 증가로 건조속도는 증가

## Slide 28: 건조속도 – 건조속도 영향인자
외주조건 – 건습구온도차
- 상대습도는 낮아지면 건조할 목재의 건조속도는 증가
- 건조초기 항율건조시에 증발계수는 건습구온도차에 비례하여 증대하므로 건조속도도 커짐 (항율건조기간의 건습구온도차는 건조속도의 지배적인 인자)

## Slide 29: 건조속도 – 건조속도 영향인자
외주조건 – 풍속
- 건조실의 온도를 균일하게 만들며 열전달율과도 밀접한 관계
- 풍속은 항율건조에서 증발속도를 증가시키므로 건조속도가 증가
- 함수율이 저하되면 풍속의 영향이 저하되고 감률건조 제 2기에서 풍속의 영향은 거의 없음.
- 풍속은 판재 두께가 얇을수록 건조시간의 단축에 미치는 영향이 커짐.
- 열기건조의 경우 높은 풍속을 사용하는 경향이 있으며, 현재 건조실의 풍속이 4~5m/sec에 이르는 것이 주로 사용

## Slide 30: 건조속도 – 건조속도 영향인자
목재조건 – 비중
- 건조속도는 비중에 반비례하는데 이는 비중이 제거될 수분량과 목재수분의 이동거리와 비례관계가 있기 때문
- 비중이 크면 건조에 의해 제거될 수분량도 많아지고 세포막의 두께가 두꺼워지므로 결합수의 확산 거리가 증가하여 건조 속도는 감소
- 항율건조에서는 표면 증발이 일정하므로 건조속도는 비중과 반비례
- 건조로 제거될 수분량은 전건비중에 비례
- 함수율 10% 정도에서 측정된 심재의 건조속도 계수와 비중과의 관계는 저함수율 영역에서 건조속도는 평균적으로 비중의 1.5배 반비례

## Slide 31: 건조속도 – 건조속도 영향인자
목재조건 – 비중

## Slide 32: 건조속도 – 건조속도 영향인자
목재조건 – 목재두께
- 건조할 목재의 두께가 두꺼우면 목질량은 증가하고 내부수분의 이동거리도 증가
- 확산계수는 증기압경사에 비례하고 증기압경사는 두께에 반비례하므로 확산계수는 두께에 반비례하고 건조시간은 두께 제곱에 비례
- 항율건조기간의 증발속도는 일정하나 건조속도는 판재두께에 반비례하여 저하
- 감률건조기간에는 함수율이 저하됨에 따라 두께의 영향은 증대

## Slide 33: 건조속도 – 건조속도 영향인자
목재조건 – 목재두께

## Slide 34: 건조속도 – 건조속도 영향인자
목재조건 – 함수율
- 함수율이 높으면 확산계수는 커짐.

## Slide 35: 건조속도 – 건조속도 영향인자
목재조건 – 목리
- 항율건조기간에서 건조속도는 판재의 두께와 비중 등이 같으면 목리에 따른 차이는 나타나지 않으나, 감률건조기간에서 건조속도는 목리에 의한 차이가 발생
- 변재는 심재보다 건조속도가 크고, 참나무와 너도밤나무 등에서는 목리에 따라 건조속도 비율이 2배정도 차이가 발생
- 온대산 목재의 경단방향확산은 촉단방향확산보다 수선의 영향때문에 20~50% 정도 크며, 수선량이 많은 어떤 활엽수에서 경단방향확산이 촉단방향확산보다 2배이상이 되는 경우도 있음.
- 매우 균일조직을 가진 비중이 큰 목재는 방향간의 확산속도의 차이는 거의 나타나지 않음.
- 섬유방향확산에 대한 저항은 횡단방향 저항보다 적으며 비중 및 정목판과 판목판 사이에도 차이 거의 없음.

## Slide 36: 건조속도 – 건조속도 영향인자
목재조건
- 건조의 영향인자별로 알아보았으나 실제 건조에서는 각 인자들이 복합적으로 작용하기 때문에 더욱 복잡해 짐.
- 목재의 건조 초기에 주로 표면 증발이 건조의 완전한 조절인자가 되며, 건조 후기에 내부확산이 완전히 조절인자가 됨.
- 목재건조는 열기에서 목재로 열전달, 목재의 표면 증발, 자유수의 모세관이동, 내부 수분의 외부로의 확산이동 등 사이에서 동적평형 상태에서 발생