## Slide 1: 고분자 합성

## Slide 2: 중합반응기구에 의한 분류
단계중합
- 모노머 중의 관능기가 서로 반응하여 폴리머를 생성하는데, 양 말단에 관능기가 남아 있음.
- 중축합: 관능기끼리 반응하여 고분자량화할 때 물이나 알코올 등의 저분자물이 제거
- 중부가: 관능기가 서로 반응할 때 원자가 이동하며 저분자물이 생성되지 않고 고분자량화 됨.
- 부가 축합: 부가 반응과 축합반응이 반복되면서 고분자량화 함.

## Slide 3: 중합반응기구에 의한 분류
연쇄중합
- 게시제로부터 파생된 활성종이 모노머에 부가됨으로써 반응이 개시되고 결합을 생성하는 것과 동시에 활성점이 모노머에 연쇄적으로 이동하면서 폴리머가 생성
- 부가중합: 비닐, 디엔 화합물과 같이 부가반응이 반복되어 고분자량화 함.
- 부가 중합은 라디칼 중합 (활성점이 라디칼)과 이온중합 (양이온 중합: 활성점이 양이온, 음이온 중합: 활성점이 음이온)
- 개환중합: 고리형의 모노머가 개환하면서 고분자량화되며, 라디칼 또는 이온의 활성점을 매개로 진행
- 배위중합: 특수한 촉매에 모노머가 배위되어 중합이 진행

## Slide 4: 단계중합 - 중축합
중축합 (polycondensation)
- 서로 반응하는 관능기를 하나의 화합물에 2개 이상 또는 다른 2개의 화합물에 각각 2개 이상 갖고 있을 때, 단계적으로 반응하여 저분자화합물을 부산물로 내어 놓으면서 폴리머를 생성하는 반응
- nX-A-X + nH-B-H ↔ -[ A – B ]n- + 2n HX
nX – A – H ↔ - [A]n - + nHX
- 폴리아미드 (나이론), 폴리에스터, 실리콘, 내열성고분자 등

## Slide 5: 단계중합 - 중축합
중축합 (polycondensation)
알키드수지
불포화 폴리에스터

## Slide 6: 단계중합 - 중부가
개요
- 모노머 중에 이중결합과 활성수소를 갖는 관능기 사이에 수소원자의 이동을 동반하면서 부가반응을 반복하여 폴리너를 생성하는 반응으로 이 반응에서는 저분자가 제저되지 않음.
- 디이소시아네이트 성분: 헥사메틸렌디아민, 디페닐메탄디이소시아네이트, 2,4- 및 2,6-톨루엔디이소시아네이트 혼합물
- 디올성분: 모노머 중에 활성수소 관능기를 갖는 분자량 약 1,000의 올리고머
- HO – (R)n – OH: - C - O - C - (폴리에테르), - COO - C – (폴리에스터)

## Slide 7: 단계중합 - 중부가
개요

## Slide 8: 단계중합 - 부가축합
개요
- 부가반응과 축합반응을 반복해가면서 폴리머를 생성하는 반응, 열경화성 수지의 생성반응
페놀수지
- 노볼락 (Novolac), 리졸 (Resol)은 페놀수지의 전구체 (초기 축합물)인 올리고머
- 노볼락: 포름알데히드/페놀 비율 – F/Ph = 0.8~1.0, 산성촉매, MW=dir 700~1,000, 송진상의 무른 고체, 성형용
- 리졸: F/Ph = 1.0~2.5, 염기성 촉매, MW = 약 200~300, 점성의 액상물, 도료, 접착용
- 페놀수지는 첨가물 (filler, 종이, 나무 등)과 같이 가열 압축시켜 성형하고 삼차원 구조의 불융불용의 성형물이 됨.

## Slide 9: 단계중합 - 부가축합
페놀수지

## Slide 10: 단계중합 - 부가축합
요소수지
- 요소와 포름알데히드로 제조
멜라민수지
- 멜라민과 포름알데히드로 제조

## Slide 11: 연쇄중합 (chain polymerization)
부가중합의 개요
- 이중결합을 갖는 모노머가 라디칼 또는 이온과 같은 활성점을 매개로 폴리머를 생성하는 반응
라디칼 중합
- 대표적인 비닐 모노머 (CH2=CHX)
- 대표적인 개시제: 아조화합물 (azobisisobutyronitrile, AIBN), 과산화물 (benzoyl peroxide, BPO, hydrogen peroxide), potassium persulfate (KPS), Redox계, 광증감제 (Benzophenone, Benzoin methyl ether, Tetraethylthiuram disulfide

## Slide 12: 연쇄중합 (chain polymerization)
라디칼 중합

## Slide 13: 연쇄중합 (chain polymerization)
라디칼 중합

## Slide 14: 라디칼공중합
폴리머 조성에 의한 분류
- 호모폴리머: 단일모노머의 중합체
- 코포리머: 두가지 이상의 모노머의 공중합체
- 폴리머 블랜드: 호모 또는 코 폴리머의 혼합물
- 공중합이나 블랜드는 호모폴리머에서 얻을 수 없는 성질을 갖는 폴리머를 제조하기 위한 목적으로 사용
- 예: 실용적으로 중요한 가공성, 염색성, 제반 물성 (내마모성, 유연성, 내충격성, 투명성, 흡습성, 용해성 등)의 개선을 목적으로 사용
- 예 1: 합성고무 (가황이 불필요한 고무 제품의 제조): 스틸렌-부타디엔 고무, 스틸렌/부타디엔의 공중합체

## Slide 15: 이온중합
개요
- p 궤도에 2개의 전자가 들어가 있는 carbanion (C-: 탄소 음이온)과 전자가 들어있지 않은 carbocation (C+: 탄소 양이온)을 연쇄 활성점으로 하는 중합을 각각 음이온 중합, 양이온중합이라 함.

## Slide 16: 이온중합
이온중합의 특징
- 이온쌍을 형성 (이온은 홀로 존재하지 않음.)
- 연쇄의 활성점 간에는 결코 반응하지 않음.
- 반응속도가 빠르고, 고분자량의 폴리머를 생성
- 표 3-5: 이온 중합 메카니즘에 의해서 중합되는 모노머의 대표적인 예
- 연쇄 중합 메카니즘은 모노머의 반응성과 개시제의 성질에 따라 결정
이온중합 개시제
- 양이온 중합 개시제: 양자성 산 (황산, 인산, 염산 등의 수소산), 루이스산 (BF3, ALCl3, SnCl4, TiCl4, SbCl5 등), 기타 (요오드 등)
- 음이온 중합 개시제: 알칼리 금속 (Li, Na 등), 유기금속화합물 (알킬화 알칼리 금속 – n-BuLi 등), Grignard 시약 (ФMgBr 등), 기타

## Slide 17: 개환중합
개요
- 산소, 질소 등의 hetero 원자를 함유한 고리형 화합물의 끊어지기 쉬운 σ 결합이 끈어져 열리면서 부가되어 폴리머를 생성하는 반응