## Slide 1: 착색/도장방법

## Slide 2: 착색
개요
- 목적: 소재가 갖는 재질감을 부여하고 나무 고유의 색을 강조하고 균일하게 마무리
- rosewood, walnut과 같이 목리가 아름답고 재색이 뚜렷한 나무에 색조 균형을 위해 착색
착색을 위한 필요사항
- 내광성이 우수
- 투명성과 선명도가 높은 것
- 염착성이 좋은 것 (표면과 목재 내부 포함)
- 균일한 착색이 되는 것
- 도료에 의해 삼출 (bleed)이 생기지 않는 것
- 작업이 용이한 것

## Slide 3: 착색
방법
- 소지착색: 소지면에 직접 착색
- 도막착색: 하도와 중도도료에 염료와 안료를 첨가하여 하도로부터 상도의 중간까지의 착색하는 방법
- 착색제에는 수성, 유성, 알콜성, 안료, 약품착색제 등

## Slide 4: 도장방법
붓도장
- 스프레이 방법이 부적당한 곳, 주택 내부도장, 도장의 분무가 어려운 곳에 이용
- 단점: 붓자국이 도장면에 존재, 수작업으로 숙련이 필요, 대량 적용이 불가, 속건성의 도장이 어렵고 균일한 도막응 얻을 수 없음.
- 털의 종류: 돼지, 말, 양, 염소, 사슴, 합성모 (나일론)
- 구분: 붓의 형상에 따라 경사붓 (구석진 부분에 적합), 둥근붓 (점도가 높은도료를 넓혀서 칠하는 경우), 평붓 (평평하고 넓은 면에을 칠하고 얼룩을 지우는 경우)
- 붓의 크기: 털의 폭으로 표시 (10, 30, 60 mm h는 1, 2, 3호)
- 붓은 털에 광택이 있고, 촉감이 좋으며, 꺽이거나 부러지지 않아야 하며, 털끝이 가지런히 정돈과 부드러움이 있어야 하고 적당한 탄성을 보유

## Slide 5: 도장방법
로울러 도장
- 로울러 사이에 도료를 흘려서 피도물이 로울러로 통과하는 동시에 도장이 되는 방법
- 합판, 종이, 금속판 등의 평평한 면을 도장할 때 사용
- 도료가 절약되며 로울러를 조절하면 도막의 두께 조절가능하며 양면 또는 한쪽 면만을 도장할 수 있음.

## Slide 6: 도장방법 - 에어스프레이 도장
개요
- 가장 많이 사용되는 분무도장방법으로 건조가 빠른 래커계의 도장을 자동차 도장에 사용하면서 널리 이용
- 에어 스프레이와 에어리스 스프레이로 구분
- 공기캡의 중심 공기구멍으로부터 압축공기를 보내면 도료 노즐의 선단이 진공이 되어 용기 속의 도료를 노즐구멍으로부터 분출
- 분출된 도료는 공기 캡의 구멍으로부터 분사되는 압축공기로 뛰어들어 급격한 속도와 확산작용에 의해 미립화되면서 도료가 안개화되어 피도물에 도착

## Slide 7: 도장방법 - 에어스프레이 도장
종류/작업순서
- 종류: 흡상식, 중력식, 압송식
- 작업순서
1) 에어콤프레서의 공기압력을 조정
2) 도료캡에 도료를 넣고 도료탱크에 호스를 연결
3) 시험 스프레이를 하여 건에서 나오는 도료와 공기를 조정
4) 스프레이한 후 면을 확인하고 잘못된 곳을 수정

## Slide 8: 도장방법
에어리스 스프레이 도장
- 도료에 직접 압력을 가하여 적은 구멍으로 도료를 미립화시켜 분출
- 물총과 같은 원리로 도장하는 방법
- 작업능률이 좋고, 고점도 도료 및 두꺼운 도막의 도장에 적합하여 선박, 콘테이너, 객화차의 도장에 주로 사용
- 장점: 먼지의 발생도 적고 도료의 손실 미 도장실의 오염이 적으며 고점도의 도료의 도장이 가능하고 1회 도장으로 두꺼운 도막을 얻음. 적은 동력으로 대량 분사가 가능하고 작업능률이 좋고 옥외도장에 편리 도료의 분출량, 패턴의 크기에 따라 작업능률을 다양하게 할 수 있음.

## Slide 9: 도장방법
커튼 플로오 도장
- 노즐에서 도료를 유출시켜 피도물에 흘러서 도장하는 방법
- 가압시킨 도료를 좁은 틈으로 커튼 모양으로 흘려 내려서 그 밑으로 피도물을 통과시켜 도장하는 방법
- 평면상 물체를 연속적으로 도장하는데 적합
- 장점: 도막의 두께가 두껍고 균일한 도장이 가능
- 단점: 수직면이나 복잡한 형상의 것을 도장을 할 수 없으며 희석제가 비교적 많이 필요
- 철판이나 합판 도장에 사용

## Slide 10: 도장방법
침적도장
- 탱크 속에 페인트를 넣고 피도물을 침적시켜 도장하는 방법
- 가열 건조형이 주로 쓰이며 유성합성 에나멜, 래커, 스테인도장도 사용
- 비교적 저점도에서 시행되며 안료의 침적이 심하지 않아야 됨.
- 피막이 생기지 말아야 하고 탱크 중에 장기간 저장 안정성이 좋아야 함.
- 조작이 간단하고 도료의 손실이 극히 적으며 복잡한 부품의 도장에 적합한 장점

## Slide 11: 도장방법
분체도장
- 고분자의 합성수지를 주성분으로 고체의 도막형성 성분을 분말로 만든 분체를 피도물에 입혀 가열, 용융하여 도막을 얻는 방법
- 용제가 사용되지 않아 저공해 도료로서 사용량이 급격히 증가
- 내식성, 내충격성, 내마모성, 내약품성 등이 강인한 도막을 얻음.
- 1회 도장으로 두꺼운 도막을 얻으며 자동화 공정이 용이하고 100% 고형분 도료료써 도장공정을 단축
- 단점: 평할한 도막을 얻을 수 없고 가열온도가 높아야 하고 조색이 어려우며 고온으로 가열할 수 없는 소지에는 도장할 수 없음. 얇은 도막을 얻기 어렵다는 점이 있음.

## Slide 12: 도장방법 – 정전도장
개요
- 분무상태의 도료를 고전압의 정전장에 분산시켜 도료의 미립자가 대전된 전기력선에 작용에 의하여 피도물의 표면에 도료를 부착
- 정전도장의 방전극 (-)에서 피도장물의 (+)극을 향해 방전전압을 상승시켜 정전극 주위의 공기는 이온화하고 이온화한 공기는 피도장물로 향해 진행하는데 이 것을 이온전류라 함.
- 이 이온전류를 정전계라고 불르며 도장기와 피도장물이 일정한 도장거리를 두고 정전계 내에 도료입자가 부유하다가 피도장물인 (+)에 흡착시키는 것.
특징
- 도료손실이 적고 자동적으로 도장이 가능해 자동차와 같은 대형이나 소형의 피도물까지 널리 응용이 가능
- 도료의 부착이 나쁘고 전기의 불량 부체에는 특수한 장치를 필요
- 장치에는 정치식, 자동식, 수동식 정전도장 장치로 구별

## Slide 13: 도장방법 – 정전도장
정전도장기의 성능
구분 | 정치식 | 자동식 | 수동식
내용 | 도장기 몸체는 고정화되어 피도물의 전면에 설치 사용 | 도장기는 레시프로기구에 가설 | 도장기는 사림이 손에 쥐고 가동
무화기구 | 전기무화, 공기무화 | 고정식, 회전식 | 공기무화, 에어리스 무화
방전극 | 고정형, 회전형 | 고정형, 회전형 | 고정형
전압 | 80~90 kV | 80~90kV | 60kV
조작 | 반자동, 전자동 | 자동 | 수동
용도 | 소품종, 대량생산 | 소품종, 대량생산 | 다품종, 소량생산
생산형태 | 콘베이어 이용 | 콘베이어 이용 | 에어스프레이건

## Slide 14: 도막의 물성 측정
개요
- KS M5000은 도료 및 관련 원료 시험방법에 의거
- 3000~4000은 도막에 대한 시험방법과 관계
- 1000: 시험의 일반조건 및 시험편의 제작방법
- 2000: 도료에 대한 일반 시험방법
- 3000: 도막에 대한 시험방법
- 4000: 도료용 수지 및 유지에 대한 시험방법
- 5000: 도료용 안료에 대한 시험방법
- 6000: 도료용 희석제 및 용매류의 시험방법
시험물성
- 색상, 명도, 은폐율, 황변도, 내후성, 폭로 내후성, 광택도, 마모성, 굴곡성, 점착성, 세척성, 내열성, 침지 저항성, 내곰팡이성, 방오성 등