## Slide 1: 석유화학계 접착제 - 아이소시아네이트 접착제

## Slide 2: 서론
개요
- 열경화성 고분자 물질
- 휘발성이 낮은 MDI (diphenyl methane diisocyante)를 이용
제조법
- urethane 결합을 이용 (Figure)
- 목재의 함수율 (20% 이상)이 이 높은 조건에서도 강한 접착력
- 경화온도: 상온 또는 상온 이상
- http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A9%94%ED%8B%B8%EB%A0%8C_%EB%94%94%ED%8E%98%EB%8B%90_%EB%94%94%EC%9D%B4%EC%86%8C%EC%8B%9C%EC%95%84%EB%84%A4%EC%9D%B4%ED%8A%B8

## Slide 3: 특징
다양한 관능기 그룹과 반응 가능
- 접착력이 매우 강하며 내수성이 우수
중합개시제의 첨가 없이 중합반응 가능
- 경화속도가 빠름
작은 분자 크기로 많은 유기용제 용해
- 물과 상용성이 없어 세척을 위해 유기용제를 사용
다양한 화합물 특히 polyesters 또는 polyether와 반응 가능
- 경화이전에 건강에 유해한 증기가 발생
- 강하고 유연성이 있는 polyurethane계 화합물을 생성
Elastomer와 metal의 간 성격을 가진 물질 생성
- 우수한 fatigue life를 보유
금속의 표면에도 결합
- 압체시 간판과 접착되는 등 공정상 문제점

## Slide 4: 용도/주의사항
용도
- PB, OSB (접착력, 내수/내후성/낮은 경화온도)
- 비싼 가격으로 탄닌과 공축합하여 사용
사용시 주의사항
- 매우 반응성이 높은 화합물
- Isocyanate group이 다른 group과 반응하지 않도록 주의
- 반응성이 없고 순수한 용매를 사용
- 보관 중 수분에 노출을 피해야 함.
- 사용 중 과도한 수분의 사용을 금지

## Slide 5: 석유화학계 접착제 - 레조시놀 접착제

## Slide 6: 서론
개요
- 레조시놀 접착제 (Resorcinol-formaldehyde resin , RF)
– 열경화성 고분자 물질
역사
- 개발 초기단계에서 레조시놀의 높은 반응성으로 단시간에 경화가 되는 문제점에 봉착
- 1930년대 Novotny가 제어가 가능한 RF 접착제를 개발 (resorcinol + HCHO + paraformaldehyde)
- 1943년 처음으로 접착능이 우수하고 상온경화가 가능한 RF 접착제 상용화
제조
- resorcinol + formaldehyde – 상온 – RF (Figure)
- mole ratio F/R = 0.6~0.7/1
- 목재의 함수율 (18%)이 이 높은 조건에서도 경화
- 경화온도: 상온

## Slide 7: RF의 사용방법
특징
- 접착력이 매우 강하며 내수성이 우수
- 산과 알칼리와 같은 화학약품에 저항성
- 암갈색이며 작업에 어려움
- 고가이기에 사용성이 상당히 제한적
석탄산 수지와 혼합사용
- PF 접착제의 가격과 RF의 상온경화 성질을 이용한 PRF 접착제로 사용
- 특수합판과 해양용 합판에 사용
- 집성재 생산에 사용
- 플라스틱과 목재 접합에 사용
- 금속과 목재 접합부에 사용

## Slide 8: 접착제 화학
PRF
- 약 15%의 PF 함유
- 느린 경화, 경화온도의 감소, 저가, 경화억지제 없이 가사시간이 짧음.
RF의 화학
- 레조시놀에 2개의 수산기로 인해 HCHO 첨가시 축합반응
- R:F = 1:0.6~0.65 이며 무촉매로 100~150°C에서 반응시키며 중합반응 억제를 위해 ethyl alcohol로 희석
- 고형분 함량은 65% 내외
- 적용 전 추가적인 HCHO 또는 paraformaldehyde를 경화제로 첨가
- 접착강화제로 paraformaldehyde와 땅콩껍질을 함께 사용
- Pot life는 일반적으로 11/2~4시간이며 제조조건에 따라 변함.
- Assembly time은 15~45분
- 접착선은 단단하고, 유리같으며 매우 단단함.

## Slide 9: 적용/접착력
적용 시 고려사항
- 점도, 고형분 함량, 경화제의 사용량, 적용량 등
- 적용 후 접착력의 실험은 압축 shear 테스트로 실시
- 경화제 없이 경화가 일어나지 않으나 온도에 민감하기 때문에 보관 상 주의 필요
- Pot life, 도포 또는 적용량, assembly time, 경화온도 및 시간
접착력
- 목재용 접착제 중 가장 강한 접착력을 보유
- 해양에 사용되는 판상재료에 적용
- Creep와 fatigue는 PF에 비해 전혀 문제가 되지 않음.
용도
- 외장용 건축용재 (접착력, 내수/내후성/낮은 경화온도)
- 비싼 가격으로 페놀수지와 공축합하여 사용

## Slide 10: 석유화학계 접착제 - 비닐계 접착제

## Slide 11: 서론
비닐 폴리머 (Vinyl polymer)
- 비닐계 이중결합을 보유한 단량체의 중합에 의해 생성된 거대분자 물질
- (Figure) X: hydrogen, halogen, alkyl, aryl, ester 등
- 레진, 플라스틱, elastomer, fiber를 만드는데 사용
비닐의 중합
- CH2=CHX (X: 치환기)
- monomer의 수: homopolymer, copolymer
- 폴리머의 형태: powder, emulsion, solution, beads 등
- 종류: PE, PP, PVC, Polystylene, PVA, PVAC, PAM 등

## Slide 12: 비닐의 중합반응
Free-radical vinyl polymerization
- Free radical: a resonance stabilized molecule having an unpaired electron
- 열 또는 빛에 의해 비닐 본드가 활성화
- free-radical initiator 도는 catalyst에 의해 반응 시작
- 중합물은 chain 반응에 의해 생성되며 일련의 개시반응, 생장반응, 정지반응을 통해 진행
Ionic vinyl polymerization
- 촉매 (carbonium ion (+), Friedel-Craft acid (-))에 의해 반응이 개시
- 양이온 촉매에 의해 중합되는 중합물: vinyl alkyl ethers, isobutylene, ethylene, propylene, isopyrene 등
- 음이온 촉매에 의해 중합되는 중합물: acrylonitrile, methacrylonitrile, methyl methacrylate, styrene, butadiene 등

## Slide 13: 초산비닐 (Polyvinyl acetate, PVAc)
구조
특징
- 수용성 현탁액 수지
- 취급이 쉬고 접착면이 깨끗하고 우수한 접착강도와 간극 충전성 보유
- 수분에 민감하며 열 (70°C 이상)과 압력하에서 강도가 급격히 저하되며 장기하중 조건에서 creep 현상 발생
- 석탄산수지를 첨가하면 열과 수분에 대한 저항성이 개선된 가교결합을 보유하나 점탄성 현상이 크게 저하
- 가구조립, 조작용제품에 사용되며 국내에서 목공용으로 주로 사용

## Slide 14: 석유화학계 접착제 - 기타

## Slide 15: 에폭시 접착제
개요
- 제조: -RCH-CHR- - (CHR-CHR-O)n-
O
- 산 또는 알칼리성 촉매에 의해 환이 개열되고 중합
특징
- 접착력: 금속, 유리, 세라믹, 플라스틱 등의 접착에 이용되며 습윤, 도포, 침투의 향상시킬 수 있는 점도를 보유하고 있으며 다양한 관능기와 결합 가능
- Cohesion: 우수한 cohesion property를 가지고 있어 접착제사이의 파괴보다는 접착제와 피착제 사이의 파괴가 주로 일어남.
- 100% 고형분 함량: 중합반응 시 축합반응이 아니어서 금속과 유리와 같은 비투과성 피도체 접착에 주로 사용
- 적은 수축: 경화시 수축률이 매우 작음.
- 낮은 creep: 열가소성 접착제보다 우수한 creep 저헝력을 보유
- 내수 또는 내약품성: 열 또는 전기의 전도체로 사용 가능
- 변형: 기본수지나 경화제, 다른 접착제와 혼합, 충전제의 첨가에 의해 성질이 변형

## Slide 16: 에폭시 접착제
경화제
- 경화되지 않은 에폭시 접착제는 꿀색의 액체 또는 열이 제공되었을 때 액체로 변화하는 호박색의 부서지기 쉬운 고체
- 경화 시 가교결합과 함께 거대한 고분자물을 생성
- 경화제로 촉매나 반응성 경화제를 이용하며 경화시 발열반응
- 경화제: Diethylenetriamine, Triethylenetetramine, phthalicanhydride 등을 사용
독성
- 경화된 에폭시 접착제는 무해하나 경화되지 않은 것이 피부에 접촉 시 반응하여 독성을 보유
- Amine hardner는 특히 위험하며 다른 것은 발암성 물질
충전제
- Titanium oxide, lead oxide alumina 등이 사용됨.
- 100°C 내외에서 강도향상에 기여하나 상온에서는 강도 향상과 무관
- 첨가목적: 제조비용절감, 수축율 감소, 열팽창율 저하, 내열성 향상

## Slide 17: 무기질계의 시멘트
특징
- 현재 목재접착제로 널리 사용되고 있지 않음.
- HCHO 방출이 없고 개선 된 접착강도 보유
- 가격이 비싸고 물과 상용성이 없어 도포기기 세척에 유기용매 이용
- 내구성과 내화성이 요구되는 판상재료 제조에 사용 (시멘트)
- 시멘트 경화가 억제되거나 판상재료 밀도가 상당량 증가되는 단점으로 사용에 제약