## Slide 1: WPC의 방부 효능

## Slide 2: 개요
WPC의 목재 원료
- 30~70%의 목분 (wood flour)을 함유
- 충전제 (filler) 또는 증강제 (reinforcement agent)로 역할 담당
목분의 성격
- 밀도가 플라스틱에 비해 낮음.
- 저가
- 수분을 흡수
- 부후균의 침입을 받기 쉬움.

## Slide 3: 부후균의 생장 조건
수분 (최소 25~30%)
산소
온도 (15~45°C)
Food (Wood)
pH 범위 (pH 3~6)
화학적 생장요소 (질소, 비타민 등)

## Slide 4: WPC의 방부 효능 조사의 문제
기존 제품
- 원료 구성 및 목적이 다양
- 생산공정에 차이
- 측정방법: 목분? 또는 플라스틱?
흡습성
- 방부 효능 측정 시 조습 필요
- 부후균 노출시간?
수분으로 감소된 기계적 강도는 비가역적임.
흡습은 WPC의 강도에 부정적인 영향을 미치며 부후균의 침입에 영향
목분의 함수율이 15%를 초과할 경우 부후균에 의해 심각한 무게 감소 (weight loss)
생산공정에 따라 흡슴성 및 방부에 영향

## Slide 5: 부후균의 성장과 함수율의 관계

## Slide 6: 수분 흡습율 비교

## Slide 7: 부후균의 침입

## Slide 8: Decking market
시장규모
- 미국에 약 3천 만개의 deck 이 있음.
- 년간 3백 만개의 deck이 신축
- 결과적으로 WPC 시장이 빠르게 성장
Decking 시장 현황
제품 | 1997 | 2000
일반 제재목 | 82-87 | 80
적송 | 6-8 | 6
시다 (cedar) | 3-6 | 3
플라스틱 | 1 | 2
WPC | 2 | 8
기타 | 1 | 1

## Slide 9: 실험 예

## Slide 10: Pre - conditioning
Water soak (S)
- 2 weeks
Weathering then soak
- 1,000 hours weathering
- 2 weeks soak

## Slide 11: Weathering – Accelerating
Control
850 시간
1920 시간

## Slide 12: Weathering – Exterior
Control
Decayed

## Slide 13: Soil block test
Horizontal bottle
Thin tensile size specimens (3mm x 13mm x 89mm)
Longer feeder strips and several inoculation
Specimen evaluations
- Weigh loss
- Moisture content
- Density

## Slide 14: Soil block test (G. trabeum)

## Slide 15: Weight losses after pre-conditioning
W: weathering
S: soaking
WS: weathering then soaking

## Slide 16: Weight losses after pre-conditioning and/or decay
Blend 1: Control
Blend 2: ZnB
Blend 3: UV package
Blend 4: ZnB/UV package

## Slide 17: Average weight losses
Blend 1: Control
Blend 2: ZnB
Blend 3: UV package
Blend 4: ZnB/UV package

## Slide 18: Average moisture content
Blend 1: Control
Blend 2: ZnB
Blend 3: UV package
Blend 4: ZnB/UV package

## Slide 19: Moisture content vs Weight loss

## Slide 20: Density

## Slide 21: Effect of WS and Decay

## Slide 22: Degradation from decay or UV

## Slide 23: 결론
Soil block test에 앞서 water soaking은 함수율을 14% 이상 증가시켰으며 그로 인해 심각한 부후가 발생
Pre-conditioning, weathering 과 soaking은 부후로 weight loss를 가속화
ZnB는 부후로 인한 무게감소 속도를 감소
밀도는 pre-conditioning과 부후로 감소
ZnB와 UV간에는 상호적용이 없었음.
실지 시험이 필요

## Slide 24: 실지 시험 (Field evaluation)

## Slide 25: 실지 시험 (Field evaluation)