## Slide 1: 환경재료학 개론
제 4 편 목재는 최고의 인체 친화적 재료
제 1장 목재가 환경에 미치는 영향

## Slide 2: 목재의 시각적 특성
개요
- 목재특유의 질감 (texture)은 목재 특유의 광택으로 기인
- 광택은 섬유질을 형성하는 피브릴에 의한 빛의 투과와 산란, 세포내강에 있는 섬유표면에서의 반사로 인한 것
- 목재의 광택은 방향에 따라 달라지는 이방성을 보유
- 섬유평행방향에서는 빛의 반사가 크게 일어나고, 직교방향에서는 빛은 세포벽에 산란반사되어 광택도가 저하
- 목재는 방향에 따라 광택도가 달라지며 등방성 재료와는 다른 재질감을 부여

## Slide 3
목재표면에서 목리방향에 따른 반사의 모식도

## Slide 4: 목재의 시각적 특성

## Slide 5: 목재의 시각적 특성
개요
- 같은 목재라도 표면가공방법에 따라 광택이 달라지는데 연삭 (sanding)할 경우 표면의 섬유가 절단되어 경면광택도가 저하되는 반면 자동대패로 가공한 것은 정반사가 크게 일어나 광택도가 상승
- 도장을 할 경우 보통 도막면에서 반사가 크게 일어나 광택도가 높아지며 목재표면에서의 광택의 이방성이 없어짐
- 목재가 친근감을 주는 요인은 다공체의 미세한 요철구조에서의 빛의 표면 반사 및 층내 반사의 조화로 목재 특유의 아름다운 무늬결이 만들어 지며 은은하면서 깊은 멋이 생김.

## Slide 6: 목재의 시각적 특성
개요
- 목재는 눈에 해로운 자외선을 대부분 흡수함으로서 눈에 자극을 적음.
- 목리의 평행하면서 자연스러운 변이는 안정되고 아름다우며 편안하고 친근한 느낌
- 목재는 수종이나 가공방법의 선택에 따라서 자연상태로 다양한 무늬결, 색상, 질감 등을 표현
- 여러 가지 색상의 인공적인 착색이나 도장 등을 통하여 다양한 분위기의 표현이나 연출이 가능
- 사람들이 목재의 무늬를 좋아하는 이유는 신체 내의 자연스러운 리듬의 변동과 같은 형태의 변동을 갖는 모양을 시각기관을 통하여 봄으로써 마음의 안정을 얻기 때문

## Slide 7: 목재의 시각적 특성

## Slide 8: 목재의 시각적 특성

## Slide 9: 목재의 시각적 특성

## Slide 10: 목재의 청각적 특성
목재의 음향적 성질
- 향판재로서 소리를 스스로 내거나 공명상자로서 소리를 증폭시키는 역할
- 건축의 흡음재로서 적정한 잔향과 소리 듣기를 조절하는 역할
- 콘서트홀, 시청각실, 방송실, 회의실 등의 음과 관련돈 시설에서 목재가 많이 사용되는 이유: 목재가 가지고 있는 우수한 흡음. 차음, 진동 흡수 성능
- 목조건물과 콘크리트 건물 내에서 발생하는 음의 시간에 따른 감쇠 정도를 측정하여 얻을 수 있는 음의 잔향시간: 목조 건물 - 0.2~0.4초; 콘크리트 건물 - 0.4~0.6초
- 흡음률: 콘크리트 건물 – 0.01~0.03 정도로 흡음을 못시키고 소음을 반사하나 목조 건물은 0.25~0.30 으로서 흡음률이 우수하여 주거 생활에 가장 적합

## Slide 11
목조와 콘크리트 건물에서 음의 감쇄

## Slide 12: 목재의 청각적 특성
목재의 음향적 성질
- 우리가 귀로 들을 수 있는 한계는 120 dB (음의 크기 단위)
- 소근대는 소리는 30 dB, 교통량이 복잡한 거리나 전기청소기는 70~80 dB
- 소음 정도가 심하면 스트레스가 되어 문제가 생기는데 35 dB 이상이면 사교력이 떨어지기 시작
- 40 dB에서는 약 40%의 사람이 수면을 이루지 못하고, 70 dB에서 장시간 있게 되면 혈액 성분이 변화되고, 아드레날린의 분비가 촉진되고, 두통, 비류마티스성 심질환, 위 및 십이장염, 저혈압, 고혈압 등의 증후군이 발생

## Slide 13: 목재의 청각적 특성
명상이나 목조주택으로 뇌파를 느리게 하기
- 귀로 들을 수 있는 범위는 16~20,000 Hz
- 20~30 kHz의 소리는 사람이 들을 수 없는데, 이러한 소리가 귀에 들어오면 뇌로 전달되어 뇌파를 8~13 Hz로 변화시키며, σ 파가 발생
- σ 파는 정서가 안정되고, 기분을 좋게 되는데 초고음역의 소리는 풍부한 자연 속의 소리로 폭포소리, 벌레나 새의 울음소리, 개울물 흐르는 소리, 숲 사이로 바람이 스쳐가는 소리, 파도 소리 등이 여기에 포함
- 콘크리트벽은 10~15 kHz 이상의 소리를 차단하여 인간의 정서에 필요한 초고음역의 소리가 차단
- 목재는 초고음역의 소리를 통과시켜 인간에게 여유와 부드러운 심성을 유지하게 함.

## Slide 14: 목재의 청각적 특성
명상이나 목조주택으로 뇌파를 느리게 하기
- 뇌는 미세한 전류를 생성하는 수십억의 신경세포로 구성되어 있으며 뇌파를 발생하는데 전자뇌파 기록 장치에 의하면 의식 상태에 따라 변화
- 목재 건물은 우리 뇌에게 σ 파를 발생하게 하여 마음의 여유와 맑고 밝은 심성을 갖게하는 작용
* 두뇌활동의 최적 상태를 유지
* 뇌가 건강해지고 고도의 참선, 명상효과 (참선의 목표는 뇌파를 알파파로 변경)
* 기억력, 창의력이 월등히 향상 (잠재의식 사용)
* 집중력이 비약적으로 향상
* 반짝사고 및 육감이 날카로워 짐.
* 남들 앞에서 흥분하지 않음.
* 마음이 편안해지고 성격이 밝아짐.

## Slide 17: 목재의 후각적 특성
정유의 쾌적한 활동과 수면성
- 수목의 정유 성분은 살충, 발육제어, 항균, 항곰팡이, 식물 생장 제어 및 촉진, 약리 등의 작용을 나타내며 광범위한 생물활성 효과
- 쥐가 미취약에서 깨어나는 시간 비교: 정유 향에 의하여 쥐의 간에서 분비되는 약물대사 효소의 활성이 2~3배 증가되어 마취약 분해가 보다 빨리 일어남.
- 편백으로부터 추출된 정유를 대기 중의 농도가 1ppm 이하로 맞추고 쥐의 운동량 비교: 쥐의 체중이 매일 증가되고 음식물 섭취량도 매일 일정한 것으로 미루어 운동량의 증가는 단순한 냄새의 자극에 의한 일시적 현상이 아니고 정유 향으로 인한 주거 환경의 쾌적한 때문이라는 사실을 발견
- 수면: 삼나무 잎을 놓아 도고 쥐가 잠자는 동안 뇌파를 측정한 결과 정신적 긴장이 감소되고 손가락 혈류량이 증가되고 맥박수는 완화되는 효과

## Slide 18: 목재의 후각적 특성

## Slide 19: 목재의 후각적 특성

## Slide 20: 목재의 후각적 특성
정유의 약물대사 능력
- 수목의 정유 성분은 약물 대사 능력을 증가
- 침엽수 대패밥을 깐 사육상에서 쥐를 사융하고 5일 후에 간에 함유된 화학물질의 대부분을 해독
- 체 내에서 스테로이드대사 등을 담당하는 약물대사 효소인 치토크롬 P-450의 함량이 미국 삼나무에서 62% 증가하여 약물대사 능력이 상당히 증가
- 목재 정유를 추출하여 쥐의 복강에 투여한 결과 미국 삼나무가 60%, 편백이 24% 치토크롬 증가

## Slide 21: 목재의 후각적 특성

## Slide 22: 목재의 후각적 특성
정유의 약물대사 능력
- 주목에서 항암제 택솔, 편백에서 탈모, 소나무에서 이뇨, 거담, 진통, 소염제를 추출
- 잘 썩지 않는 수종으로 편백가 노송나무는 항균 성분을 함유 (집의 토대나 기둥으로 사용)
- 노송나무는 페니실린균, 황색포도구균, 대장균 등의 병원균에 대하여 강한 항균 작용을 하며 콜레라, 결핵균과 사과나무 부란병 등 식물의 병원균에 대해서도 하균성을 지님.

## Slide 23: 목재의 후각적 특성
식물의 정유
- 2006년 2월 10일자 싸이언스지는 식물의 향기를 다룸.
- Genome이 모두 해독된 애기장대는 유전자의 25%를 향기 등 휘발성 유기화합물을 만드는데 동원
- 잘익은 토마토의 풋풋한 향기는 인체에 필수적인 지방산과 아미노산으로부터 만들어지는 17종의 화합물로 구성
- 이러한 향기가 세균을 막고 부패를 막는 효과도 있으며 향신료나 양념으로 쓰이는 식물도 동일한 효과
- 카레의 성분인 쿠르쿠민의 향은 염증을 방지하며 생강은 산화방지, 양파와 마늘, 겨자, 고촛가루엔 항균효과
- 포도 껍질에는 터르펜 등 와인의 향기를 좌우하는 물질이 와인 생산과정에서 휘발성 성분으로 발전

## Slide 24: 목재의 촉각적 특성
접촉감
- 목재는 신체와 접촉했을 경우 따스하며 부드러운 느낌
- 따뜻하다는 느낌이 드는 것은 목재는 열전도율이 낮기 때문에 신체와 접촉시에 접촉면에서의 열전달이 적게 일어나고 이 때문에 우수한 접촉 온냉감각적인 특성을 지니고 있기 때문
- 추운 겨울날 철봉을 손으로 잡을 수는 없지만 목재로 된 철봉지지대는 손으로 잡을 수가 있는 것도 열전도 및 확산속도가 목재가 철강 및 다른 재료에 비해 매우 낮기 때문
- 각종 재료들의 접촉후 느끼는 온냉감 조사 결과 시멘트에 비하여 목재의 질감이 따뜻하며 목재의 온냉감에 대해서는 발사나 참오동나무와 같이 비중이 낮은 가벼운 목재는 따뜻하고, 고로쇠나무와 같이 무거운 목재는 차갑게 느껴진다는 사실이 조사
- 목재의 종단면에 비해 횡단면이 더 차게 느껴진다는 것이 밝혀짐.

## Slide 25: 목재의 촉각적 특성

## Slide 26: 목재의 촉각적 특성
거칠기
- 목재표면의 거칠기는 세포벽이 절단된 면에 의해 형성된 평활한 면과 여러 세포내강이 노출된 오목한 면이 수종마다 고유한 특성으로 조합
- 거칠기는 표면의 미세한 요철과 마찰저항에 의하여 결정
- 고움/거침을 측정한 한 결과에 따르면 목재는 다른 건축자재에 비하여 따뜻하고 고운 느낌을 주어 인체에 친화적인 재료임.
- 목재는 마찰시에 인체에 전달되는 느낌이 우수한 특성
- 목재를 오른손으로 문지를 때에 사람의 뇌에는 이 느낌을 아주 좋게 인식하는 알파-2파의 발생이 증가

## Slide 27: 목재의 촉각적 특성
보행감
- 목재바닥은 적당한 부드러움을 가지고 있기 때문에 보행감이 우수
- 목재는 적당한 휨변형의 회복을 통하여 초기의 충격하중을 흡수하고 연속되는 부드러운 변형의 회복을 통하여 바닥재료
- 목재바닥은 충격을 흡수하고 적절한 탄력성을 나타냄으로서 인체에 대한 부담을 최소화
- 충격하중에 대한 반발성능은 보행이나 운동시의 피로감과 밀접한 관련이 있으며 10-15% 정도의 반발높이가 가장 적당한 값
- 목재 및 목질재료 바닥의 반발성능이 이 정도 범주의 값을 나타내고 있으므로 보행시에 인체에 부담이 적고 피로가 적게 쌓임.
- 바닥 위에서 보행시의 느낌은 미끄럽기, 충격흡수, 표면경도 등의 종합적인 영향을 나타내는 지표
- 목재 마루바닥은 목질재료 위에 마감재료를 사용한 바닥의 보행감각이 콘크리트바닥 위에 동일한 마감을 한 경우보다 우수한 것으로 평가

## Slide 28: 목재의 촉각적 특성

## Slide 29: 목재의 촉각적 특성

## Slide 30: 목재의 미각적 특성
맛에 의한 목재의 식별
- 소나무류와 같이 수지를 많이 함유한 수종은 자극성의 쓴 맛을 지닌 터르펜과 같은 맛
- 참나무, 밤나무는 탄닌이 들어 있어 약간 떫은 맛
- 연필 향나무는 달콤한 맛

## Slide 31: 목재의 미각적 특성
자일리톨
- 목재의 주성분 중에 한인 hemicellulose를 구성하고 있는 성분 중에 xylan이라는 물질애서 기인
- 자작나무의 자일란을 산으로 쌂으면 자일로로리고당이라는 저칼로리의 단맛의 물질이 추출
- 자일로오리고당은 소화하기 어려운 성질이 있어 다이어트 식품, 사람의 장에 살면서 노화방지 등의 역할을 하는 비피더스균을 선택적으로 증식시키는 효과

## Slide 32: 목재의 미각적 특성
자일리톨 껌
- 1890년대 처음 발견
- 제 2차 세계대전이 발발하면서 부족한 설탕의 대용품으로 연구되기 시작한 뒤, 당뇨병 환자용을 거쳐 1970년대 초부터 치의학 분야에 활용되면서 충치 예방에 적합한 천연감미료로 인정
- 인체 내에서 포도당 대사의 중간물질로 생성되기도 하지만, 주로 식물에 분포
- 6개의 탄소로 만들어지는 6탄당인 포도당과 달리 5개의 탄소만으로 이루어진 특유한 5탄당
- 핀란드산 자작나무에서 주로 추출하는 까닭에 일명 '자작나무 설탕'으로 부르기도 하며, 당도는 설탕과 비슷

## Slide 33: 목재의 미각적 특성
Xylitol의 추출과정
- 자작나무를 잘게 쪼개 물에 넣고 가열
- 다당체인 xylan이 분해되어 xylose로 변경
- xylose를 여러 공정을 거쳐 순도를 높인 뒤 환원시키면 xylitol이 됨.
- xylan 외에 hemicellulose를 원료로 하거나 옥수수 등을 발효시켜 만드는 방법도 있지만, 현재까지는 핀란드에서 만든 xylitol이 주종

## Slide 34: 목재의 미각적 특성
Xylitol 과 치아건강
- Xylitol이 충치 예방에 효과가 있는 것은 5탄당 구조 때문
- 충치는 충치균인 뮤탄스균이나 소르비누스균이 음식물에 들어 있는 포도당과 과당 등을 먹고 배출하는 젖산이 치아의 표면을 부식시키는 현상
- 충치균은 6탄당은 쉽게 분해하지만 5탄당인 자일리톨은 분해하지 못함.
- 결과적으로 충치의 원인인 산이 발생하지 않고, 결국 영양소를 섭취하지 못한 충치균은 치아 표면에서 떨어져 나감.
- Xylitol은 입 안을 시원하게 해 주는 청량 효과까지 있어 침 분비를 촉진하는 등 충치 예방에 적합해 충치 예방 식품의 첨가물로 이용

## Slide 35: 목재의 미각적 특성
Xylitol 과 치아건강
- 대표적인 예로는 xylitol 성분이 함유된 chewing gum, 한국에서도 2000년 이후 xylitol 검이 유행
- 연구 결과 양치질을 한 뒤 xylitol 검을 씹으면 충치 예방에 효과가 있는 것으로 보고
- xylitol 검 외에 xylitol 성분이 들어 있는 음료도 생산
- 핀란드, 노르웨이, 스웨덴 등 유럽 일부에서는 공식적인 인증제도도 시행

## Slide 36: 목재의 미각적 특성
위스키 맛은 목재의 맛 가미
- 위스키 저장은 백참나무 심재로 만든 술통에 저장하여 숙성
- 목재로부터 알콜에 녹아나는 폴리페놀 성분이 스며 나와 색갈과 독특한 맛을 냄.
- 50년 이상된 통은 해체되고 가구재, 상자 등의 좋은 원료로 재 사용
- 일본에서는 삼나무로 술통을 제조 (에도시대에 삼나무 통재는 물에 강하고 술을 익혀 맛이 있게 하고 오래도록 부패를 방지)
- 삼나무재는 부드럽고 내구성이 있으며 길이방향으로 쉽게 할열이 되어 세공하기 쉽고 통나무로 예전부터 일본에서 사용
- 식초, 간장, 되장 등의 발효식품 저장에도 나무통을 사용
- 안정성이 있고 철이나 플라스틱보다 산이나 식염, 염류용액에 대하여 강하고 온도영역이 넓어 사용

## Slide 37: 목재의 미각적 특성