## Slide 1: 안료

## Slide 2: 정의
안료 (pigments)는 물 또는 용제 등에 녹지 않으며 색이 있는 분말을 말함.
물이나 용제에 녹으며 색이 있는 분말은 염료 (dyestuff)
안료는 도료 중에 아주 미세한 입자 (0.1~20m)로 분산
안료는 전색제와 함께 섞어 도료, 인쇄잉크, 그림물감 등을 제조
물체의 표면을 착색하거나 합성수지, 고무, 셀룰로오스 등에 혼합시켜 이를 착색하기 위해 사용
염료는 주로 섬유제품의 착색에 사용
무기안료 중에 체질안료 (filler, extender pigments)는 단독으로 백색분말이지만 도료 또는 도막 중에서는 착색력이 없고 무색 투명에 가까우며 다른 안료와 섞어서 중량제의 목적으로 사용

## Slide 3: 성질
종류
- 색조, 농도, 착색력, 흡유량, 은폐력, 비중, 입도, 분산성, 내광성, 내열성, 내용제성, 내약품성, 독성, 전기절연성 등
- 성질은 기본적으로 화학적 구조에 의해 결정
- 이차적으로 제조조건, 기타의 물리적 조건에 따라 변화

## Slide 4: 성질 - 색
빛의 성질
- 전자파의 일종이며 육안으로 느낄 수 있는 것을 가시광선
- 파장의 범위: 400~700nm
- 물체에 태양광선이 닿으면 물체의 표면에서 반사되는 부분 (정반사)과 흡수되는 부분, 물체에 투과되어 다시 밖으로 나오는 부분으로 구분
적색안료에 의한 빛의 반사, 굴절 및 투과
- 백색광은 모든 파장범위 색광원의 혼합광으로 적색안료에 닿았을 경우 일부는 표면에 반사되고 나머지는 굴절
- 반사된 빛은 백색광과 거의 같고 반사되는 비율은 안료의 굴절율과 전색제 굴절율의 비가 클수록 큼.
- 굴절된 빛은 입자 내를 투과해 가는 동안 적색 외의 빛은 점차 흡수되나 일부는 입자 내에서 반사되고 나머지는 입자 밖으로 굴절되어 나감.
- 이 때 빛은 비교적 적색기가 많은 광선이 됨.

## Slide 5: 성질 - 색
투과광선
- 다른 입자에 닿아 동일한 반사, 투과, 굴절을 반복하여 투과된 빛은 순도 높은 적색이 되어 눈으로 들어옴.
- 결과적으로 안료는 백색광을 반사, 투과, 굴절을 통하여 일정 파장 범위의 빛을 흡수하므로 투과빛으로서 그 보색과 백색광이 혼합되어 눈에 느끼게 됨.
백색안료
- 빛의 흡수가 매우 작고 거의 반사, 굴절만을 반복하여 우리 눈에 백색을 감지
- 안료에 대한 빛의 선택적인 흡수, 투과는 본질적으로 그 화학구조에 기인하며 분자를 구성하는 원자의 상태에 따라 결정
- 안료의 색은 공기 중에 분말상태 색과 전색제와 혼합 시 색이 약간 틀리는데 이는 전색제 자체의 굴절율이 안료 자체의 굴절에 영향을 주기 때문 임.
- 조색: 시험 후 안료의 혼합비를 바꾸어 조색하는 방법을 사용
- CCM (computer color matching)기법에 의해 조색이 용이하나 최종 조색은 경험에 의해 시각적으로 결정

## Slide 6: 성질 - 착색력 (Tinting strength)
정의
- 색의 효과를 말함.
- 백색의 경우에는 흑색이나 군청 등과 섞어 전색제에 분산할 때 혼합물의 색상을 희게하는 능력
- 흑색을 포함한 유색안료는 희게되지 않게하는 능력
- 착색력이 큰 안료일수록 다른 안료와 혼합하여 혼합색을 만들 때 소량으로 가능
- 입자가 미세할수록 착색력이 증가

## Slide 7: 성질 - 은폐력 (hiding power)
정의
- 안료를 도료에 사용할 때 불투명도 즉 소지면에 덮어 보이지 않게 하는 능력
- 안료의 불투명도는 안료의 광반사와 흡수의 크기에 따라 결정
- 안료의 굴절율이 클수록 입자 표면에서 반사되는 광이 많아 은폐력이 증가
백색안료
- 광을 거의 흡수하지 않으므로 은폐력은 주로 광의 반사율로서 결정
- 반사율은 굴절율의 대소로 결정되므로 안료의 굴절율과 전색제의 굴절율은 차이가 클수록 은폐력이 증가
착색안료
- 굴절율의 대소뿐만 아니라 안료의 광 흡수 정도에 따라 좌우
- 같은 종류의 안료이더라도 입자가 미세할수록 은폐력은 상승
- 입자의 크기가 광의 파장 정도로 작게 된다면 반대로 은폐력은 저하되고 투명도는 상승

## Slide 8: 성질 - 내광성 (Light fastness)
정의
- 안료가 일광에 노출되면 변색하던지 퇴색하는 경우
- 태양광선 중의 자외선에 의한 작용
무기안료
- 변색이 잘 일어나지 않아 오랫동안 폭로하게 되면 흑변현상 발생
유기안료
- 일반적으로 과에 의해 퇴색

## Slide 9: 성질 - 비중 (specific gravity)/ 겉보기 비중 (apparent density)
정의
- 비중 (진비중): 단위용적당 안료의 중량
- 겉보기 비중: 안료입자 사이의 공간을 포함한 단위용적당 안료의 중량으로 안료입자가 미세할수록 부피가 많아지게 되어 겉보기 비중은 감소
- 안료의 형상과 크기에 따라 겉보기 비중은 차이 발생양광선 중의 자외선에 의한 작용

## Slide 10: 성질 - 입자의 크기와 형상
개요
- 입자의 크기는 은폐력, 착색력, 흡유량, 안료의 침강, 색분리, 도막의 광택 등에 영향
- 안료의 분말은 미세 (0.1~30m)하여 1g의 안료는 수십억~수백 억의 입자로 구성되어 있으며 표면적의 합은 수 m2에 달함.
- 카본블랙이나 감청같은 안료는 매우 미세하여 (0.1m)하며 황연 또는 광명단은 매우 큼 (10m)
안료의 형상
- 결정질의 분말: 아연화, 산화티탄, 황산바륨, 황연, 광명단 등
- 미정질의 분말: 연백, 리토폰
- 비정질의 분말: 카본블랙, 감청, 군청, 호분 등
- 기타: 침상결정 (침상 아연), 비늘 (알루미늄 파우더, 운모)

## Slide 11: 성질 - 활성 및 표면성질
개요
- 중성 (산화티탄, 황산 바륨, 산화철): 다른 물질과 반응하기 어려움
- 염기성 (아연, 연백, 황연, 아산화연): 산성물질과 용이하게 반응
- 카본블랙과 같은 안료는 흡착성이 있어 도료 중의 건조제를 흡착하여 건조성이 저하되거나 특정 전색제에 겔화되는 경우 발생
활성안료
- 정의: 수지 중에는 건성유나 알키드수지와 같이 유기산을 포함하고 있는 것이 있어 염기성 안료는 산성 전색제와 반응
- 활성안료를 산성인 수지와 함께 도료화가 되면 저장 중에 점성이 증가
- 고산가성인 수지를 사용하면 증점현상이 심하여 도료가 굳어져 사용이 불가

## Slide 12: 성질 - 분산성 및 습윤성
개요
- 안료가 전색제에 잘 분산이 되었는가에 따라 도료 제조의 용이성을 결정하는 중요 인자
- 분산성은 안료입자의 습윤성에 의해 결정: 전색제에 습윤이 되기 쉬운 안료가 분산성이 우수
특징
- 카본블랙과 같은 비극성안료는 비극성 매체에 습윤되기 쉽고 산화티탄, 아연화, 화연과 같은 극성안료는 극성 액체에 쉽게 습윤
- 습윤성이 좋을수록 도료 중에 안료의 응집이 적게 일어나 침강이 발생되더라도 침강물을 섞으면 쉽게 분산
- 습윤성이 클수록 도료의 유동성이 좋아지며 흡유량은 감소
- 안료의 분산이 나쁠 때 도막의 평활성과 광택이 저하되고 내후성에도 문제

## Slide 13: 성질 - 흡유량
개요
- 안료를 정제 아마유에 첨가하면 페이스트상이 되는데 일정한 유동도를 가진 페이스트를 만드는데 소요되는 아미인유의 양 (cc/100g)을 그 안료의 흡유량
- 흡유량은 유가 안료 표면에 둘러싸고 다시 안료입자 사이의 공간을 채우는데 필요한 유의 량
특징
- 안료의 입자가 미세할수록 흡유량은 증가: 안료의 단위중량당 비표면적이 증가
- 안료의 겉보기 비중이 적을수록 흡유량은 증가

## Slide 14: 성질 - 용해성
개요
- 안료는 아연황과 같이 물에 약간 녹는 것도 있지만 대부분 물에 용해되지 않음.
- 안료가 물에 녹지 않는 것이 안료의 필수조건
- 안료가 소량의 불순물을 다량 함유하고 있어 물에 불순물이 용해되는 경우가 있음.
- 가용성의 불순물을 다량 함유하고 있는 것은 안료로써 불량
- 물에 논는 불순물 함유의 허용량은 0.5~1.5%로 규정
- 용제나 유에는 무기 안료는 녹지 않지만 유기안료 중에는 녹는 것도 있음.

## Slide 15: 안료의 종류
무기안료
- 알루미늄, 규소, 아연, 티탄, 망간, 철, 크롬 등의 화합물
- 산화물, 수산화물, 황산염, 크롬산염, 인산염 등
- 내광성, 내열성이 좋고 유기용제에 강하며 값이 저렴
유기안료
- 염료를 물에 녹지 않은 금속화합물의 형으로 바꾼 것 (레이크)
- 물에 녹지 않은 염료 그대로의 것 (색소안료, 안료, 염료)
- 색이 선명하고 착색력이 좋지만 내광성과 내열성이 약하며 값이 고가

## Slide 16: 무기안료
체질안료
- 투명성 백색안료는 공기 중에서는 백색이지만 굴절율이 적으므로 전색제와 섞으면 투명하게 되는 은폐력이 적은 안료
- 다른 안료의 증량제로 쓰임.
- 하도도료에 특히 많이 사용
체질안료의 종류
- 황산바륨 (Baryte): 중정석을 분쇄하여 제조; 비중이 크며 (3.9~4.5); 알칼리에 녹지 않는 안정한 안료
- 침강성 황산바륨: 중정석에 황산을 가해 생기는 침전물로서 성분; Baryte와 같으나 입자가 아주 미세하기 때문에 Baryte에 비해 흡유량이 크고 도료 중에서 침전이 적음.
- 백아 (탄산칼슘, CaCO3): 석회석을 분쇄하여 제조; 착색력은 유성도료에서는 거의 없음; 불활성; 무기산에 쉽게 용해; 가격이 저렴; 체질안료 중에 가장 많이 사용

## Slide 17: 무기안료
체질안료의 종류
- 침강성 탄산칼슘: 생석회에 물을 가하고 탄산가스를 통하여 침전된 탄산칼슘의 분말; 미세하여 흡유량이 백아보다 크며 도료 중에 침전이 적음.
- Clay (백토): 성분은 규산 알루미늄; 산과 알카리에 불용; Lake 안료의 체질안료, 수성도료 등에 사용
- 활석분 (talc): 활석을 분쇄한 것; 도료의 소광제, 내화도료, 수성도료에 사용
- 규석분: 규석 (SiO2)을 분쇄한 것; 입자가 거칠고 경도가 높음; 체질안료 중 가장 광의 굴절율이 낮아 유 중에서는 완전한 투명
- 규조토: 규조토 (SiO2∙H2O)를 분쇄한 것; 안료의 침강방지제 등에 사용
- 실리카 백 (Silica white): 규산소다 수용액에 산을 가하여 침전시킨 것; 입자의 크기가 0.01m 정도로 미세하여 white carbon로 불림; 안료의 침강방지제, 소광제로 사용
- 벤토나이트 (bentonite): 규산알루미늄이 주성분으로 계면 활성제로 처리하여 용제 중에서 팽윤되도록 한 유기 벤토나이트는 도료, 잉크의 증점제로 사용

## Slide 18: 백색안료
개요
- 백색으로 착색하기 위해 사용
- 특정 색상을 내기 위해서 다른 유색안료와 섞어 사용
- 투명성 안료에 은폐력을 부여하기 위해 사용
종류
- 산화티탄 (Titanium dioxide): 가장 많이 사용; 중성으로 화학적으로 안정; 무독성; 산, 알칼리에 저항성이 강함; 착색력과 은폐력이 우수; 결정구조에 따라 Rutile (표면을 화합물로 처리하여 광택내후성이 우수)과 Anatase (백아화가 아주 심하지만 백색도는 우수)
- 아연화 (Zinc oxide): 활성이 있어 내구력이 우수; 락카와 수성도료에 사용; 높은 활성으로 산가가 높은 전색제를 사용하면 도료의 점도가 상승 또는 겔화되어 에나멜로 사용이 불가; 방균성과 해양생물 부착방지 기능이 있어 방오용 도료로 사용

## Slide 19: 백색안료
종류
- Lithopon: ZnS와 BaO4의 혼합물; 은폐력과 착색력이 우수; 물에 불용; 산에 침식되어 황화수소를 발생; 태양광선에 변색
- 황화아연: 성분은 ZnS; 은폐력과 착색력이 우수; 내광성에 문제
- 연백 (lead white): 염기성 탄산납; 가장 긴 역사를 가진 백색안료; 활성이 커 강한 도막을 형성; 유독성; 비중이 큼; 고가
- 산화안티몬 (antimony white): 성분은 Sb2O3; 비중이 5.6; 황화수소에 침식; 내열도료로 많이 사용; 불소수지도료에 사용

## Slide 20: 흑색안료
카본블랙 (Carbon black)
- 무정형의 탄소
- 성분은 탄소 (80~99%), 수소 (0.3~0.9%), 산소 (0.1~10.5%)로 구성
- 입자가 미세해 착색력과 은폐력이 우수
- 중성으로 흡착성이 있어 도료 중에 건조제를 흡착하여 건조 중에 문제 발생
- 고무의 보강제 또는 흑색안료로 주로 사용
흑연 (Graphite)
- 천연 흑연을 말함.
- 금속의 하지도료, 도전성 도료, 내열도료, 연필심, 리본, 전극에 사용
Cadnium yellow
- 주성분은 사산화철 (Fe3O4)
- 자성이 있고 특수잉크에 사용
- 안정한 안료이지만 무기산에 녹고 가열하면 적색으로 변색
- 활성이 있어 내후성이 우수

## Slide 21: 황색안료
황연 (Chrome yellow, lead chromate)
- 주성분은 크롬산납 (PbCrO4)
- 담황색부터 등적색까지의 결정분말
- 채도가 우수하나 은폐력, 착색력, 습윤성, 내광성에 문제
- 강알칼리에 변색/용해
징크 크로메이트 (Zinc chromate)
- 주용도가 방청 (철, 알루미늄, 경금속)
- 내구성이 우수
Cadmium yellow
- 주성분은 CdS
- 색상은 담황에서 등색까지 존재
- 내광성이 있으나 착색력에 문제
- 알칼리에 강하고 산에 약함.
- 황화수소에 침식되지 않음.

## Slide 22: 황색안료
Lead cyanamide
- 주성분은 PbCN2
- 방청안료로 사용
- 비중이 작아 침강이 생기지 않음
Titanium yellow (Titanium nickel yellow)
- TiO2, NiO, Sb2O3 로 구성
- 열안정성, 내광성, 내알칼리성, 내산성이 우수
- 황화물에 변색이 안됨
Strontium chromate
- 주성분은 SrCrO4
- 내광성과 내수성에 문제
- 철, 알루미늄, 경금속 등에 대한 방청성이 우수
- 하지도료의 안료로 사용

## Slide 23: 적색안료
철적 (Iron oxide red)
- 주성분은 산화 제이철 (Fe2O3)로 색은 적갈색 임.
- 제조조건에 따라 적화에서 척흑까지 존재
- 착색력과 은폐력이 우수하고 일광, 대기, 물, 열에 안정하고 산 알칼리에 안정
- 도료 및 고무에 주로 사용
광명단 (Red lead)
- 주성분은 Pb3O4 로서 연단으로도 불림.
- 10~20%의 일산화 납을 함유
- 적색이지만 대기 중에 풍화하여 백화현상 발생
- 비중이 0.9로 흡유량이 적지만 활성이 강해 단단한 도막을 형성
- 방청도료, 축전지, 광학유리, 요업원료로 사용
아산화동 (Cuprous oxide, red copper oxide)
- 주성분이 CuO2
- 해중생물에 유독작용이 있어 독물로 많이 사용

## Slide 24: 적색안료
은주 (Vermillion)
- 주성분은 황화수은 (HgS)
- 비중이 8.2로 매우 무거움
- 색상은 등적색에서 농적색까지 있음.
- 가열하면 승화하고 일광에 의해 흑변
- 황이온을 함유하고 있어 아연 또는 구리 등의 안료와 섞어 사용 못함.
Cadmium Red (Selenium red)
- CdS와 HgS의 혼합결정으로 구성
- HgS의 양에 따라 등색에서 암적색의 색상을 얻음
- 은폐력과 내광성이 우수
- 공해안료이기 때문에 사용량이 줄고 있음.

## Slide 25: 청색안료
감청 (Milori blue, prussian blue, lron blue)
- 주성분은 Fe2(CN)6
- 입자가 미세하여 착색력과 흡유량이 큼
- 내열성이 약해 고온에서 분해되어 적갈색으로 변색
- 알칼리에 매우 약함
- 다른 안료와 혼합하면 광이 퇴색하며 활성안료와 섞어 쓰면 색상에 얼룩 발생
군청 (Ultramarine blue)
- 내광성, 내열성, 내알칼리성이 우수하나 약산에도 쉽게 분해
- 황화수소에 안정하고 비중, 입자의 크기, 굴절율이 작음.
- 규소분이 많고 알루미늄분이 적을수록 색상은 적색기를 그 반대면 청색기를 보유
코발트블루 (Cobalt blue)
- 주성분은 알루미늄산 코발트
- 은폐력, 착색력이 작고 내광성, 내열성, 내알칼리성이 우수
- 고가로 특수한 목적에만 사용

## Slide 26: 녹색안료
Chrome green
- 황연과 감청의 혼합물로 색상은 황연과 감청의 비율에 따라 결정
- 은폐력, 착색력은 우수하나 산에는 황연이 알칼리에는 감청이 변색
- 황화수소에 의해 변색
산화크롬그린 (Chrome oxide green)
- 주성분은 산화크롬 (Cr2O3)
- 내광 및 내열성이 우수하나 착색력이 나쁘고 색상이 선명하지 않음.
- 산과 알칼리에 변색이 안되고 경도가 높아 연마제로 사용
- 시멘트 착색제, 요업용 안료, 도료, 잉크에 사용
수화산화크롬 (Viridian, hydrated chromium oxide)
- 주성분은 Cr2O3∙2H2O로 아름다운 색상의 녹색안료
- 내광, 내알칼리, 내산성이 우수
- 고온으로 가열하면 물을 방출하여 산화크롬이 됨.

## Slide 27: 녹색안료
아연녹 (Zinc green)
- ZnCrO4와 감청의 혼합물
- 색이 선명하고 크롬녹보다 내구력이 큼
- 착색력 및 은폐력에 문제
- 염산에서 청색으로 알칼리에서 갈색으로 변색

## Slide 28: 자색안료
Manganess violet, mineral violet
- 주성분은 NH4MnP2O7
- 내광성은 좋으나 알칼리에 약함.
Cobalt violet deep
- 주성분은 인산코발트 Co3(PO4)2
- 내광 및 내열성이 우수
- 청자색의 투명성안료로 그림물감에 많이 사용

## Slide 29: 금속분말안료
은분 (Aluminium powder)
- 알루미늄을 분쇄하여 스테아린산으로 표면 처리한 은색의 금속광택이 있고 입자가 크고 납작한 비늘모양
- Leafing: 도료 건조 중에 은분이 표면에 떠서 편평하게 배열되는 성질
- Non-leafing 성질의 은분은 도막내부에 평행하게 배열되어 매끄러운 금속광택을 지니게 되는 이러한 도료를 머타릭도료라 함.
- 광택을 내고 광과 열을 잘 반사하고 내수 내광성이 우수 (은분페인트)
금분 (동분, Bronze powder)
- 아연, 동의 합금을 분쇄
- 금색을 띄며 합금성분에 따라 다양한 금색이 얻어짐.
- 산가를 가진 비히클과 혼합하여 장시간 사용할 경우 침전과 변색이 발생

## Slide 30: 금속분말안료
아연말 (Zinc dust)
- 금속아연 분말로서 1960년대 이 후 징크리치 페인트에 많이 사용되어 수요가 비약적으로 증가
- 입자가 미세하고 비중이 높으며 구상의 분말
- 제조법은 아연금속을 진공 중에 증발, 응고하여 제조
- 아연이 철보다 이온화 경향이 커 철재에 도장되었을 경우 아연이 먼저 부식됨으로써 철을 부식으로부터 보호

## Slide 31: 특수안료 - 방청안료
염기성 크롬산납
- 적절한 활성이 있음
- 피도물에 대해 알칼리성 환경에 저항성을 가진 불침수성 도막을 형성
염기성 황산 납
- PbO를 15~30% PbSO4를 70~85% 함유
- 백색계 방청안료에 사용
아산화납 (Lead suboxide)
- Pb2O가 주성분
- 활성이 강해 지방산과 반응하여 견고한 도막을 형성
인산아연 (Zinc phosphate)
- 주성분은 Zn(PO4)2∙nH2O로 무독성 방청안료로 각광
- 활성이 적어 저장안정성이 우수
- 에나멜, 수용성 및 수성도료에 사용 가능한 백색의 방청안료

## Slide 32: 특수안료 - 방청안료
MIO (micaceous iron oxide)
- 비늘모양의 산화제이철을 주성분인 안료
- 외관은 회갈색의 금속광택을 보유하며 결정은 비늘상
- 도막 중에 입자가 수평으로 평행하게 여러 층이 배열되어 외부에서 침투되는 부식인자인 수분, 산소 등을 차단하여 피도체를 보호
- 내구력과 내식성을 장기간 유지하는 역할
- 자외선 차단효과도 좋아 도막의 조기 노화 방지

## Slide 33: 특수안료 - 형광안료
정의
- 유기화합물에서 이중결합을 가진 것은 이중결합의 전자 하나가 비교적 느슨한 결합을 하고 있어 외부의 빛을 받으면 그 자극에너지에 의해 방출되는 형광을 발하게 되는 안료
- 유기염료 중에 형광을 내는 것을 적당한 합성수지에 고용체하여 염착시킨 것.

## Slide 34: 특수안료 - 발광안료
정의
- 무기계의 형광물질이 자외선에서 가시광선에 이르는 일정 파장을 가진 광에너지를 받으면 장시간 동안 잔광을 발하는 안료
- 일광, 자외선, 전등 등의 광을 받으면 어두운 곳에서 발광하는 것.
특징
- 조명광의 강도와 조사시간과 잔광과는 깊은 관계
- 제조는 황화아연 등의 중금속염 또는 알칼리토류 금속의 황화물을 고순도화하여 여기에 미량의 금속 (Cu, Ag, Bi, Pb)을 부활제로 가하여 고온에서 장시간 가열하여 결정으로 제조
- 방사선 동위원소를 첨가하여 외부의 자극 없이 자기 스스로 발광안료도 있음.
- CaS/Bi (청색), CaSrS/Bi (담청색), ZnS/Cu (녹색), ZnCdS/Cu (황색), ZnS/Mn (황색), ZnCdS/Cu (등색), ZnS/Ag (자색), ZnCdS/Cu (적등색), ZnS/Bi (적색)

## Slide 35: 특수안료 – Pearl 안료
개요
- 모조 진주의 소재로부터 시작
- 특유의 부드러운 광택으로 입술연지, 화장품, 자동차 등에 사용
- 천연 펄과 합성 펄안료로 구분
Natural pearl essence
- 고기비늘이라 불림.
- 비늘과 껍질에서 추출한 guanine/hypoxanthine의 혼합 결정
- 모양은 판상과 침상
- 비중이 낮아 침강하지 않는 단점을 보유

## Slide 36: 특수안료 – Pearl 안료
합성펄
- 금속산화물 피복운모계: 백운모의 얇은 조각에 산화티탄을 아주 얇게 도포한 운모티탄
- 굴절율이 큰 이산화티탄층과 굴절율이 낮은 운모 및 전색제의 경계면에서 반사한 광이 펄 광택을 보유
- 이산화티탄의 도막 두께를 변화시켜 은색에서 간섭색을 나타냄.
- 운모의 입도, 표면의 평활성, 이산화티탄의 피복기술 등으로 펄광택의 강약을 마음대로 조절할 수 있는 것이 가장 큰 장점
- 운모티탄의 표면에 유색안료를 도포한 착색된 펄안료도 있고 다른 색상의 안료를 도포하여 이색효과를 내는 제품도 있음.
- 산화철 피복운무는 황금색에서 동색, 와인색 등의 제품이 있음.
- Bismuth oxychloride는 저가라는 장점이 있으며 은은한 광택으로 무독성이므로 화장품 등에 많이 응용
- 염기성 탄산납은 독성과 내약품성에 문제

## Slide 37: 유기안료
개요
- 무기안료에 비해 은폐력, 내광성, 내용제성, 내유성에 문제
- 색이 선명하고 밝은 색상이 많고 착색력이 우수
- 염료는 물에 용해되나 안료는 물에 불용성
- 발색단으로 아조기 (-N=N-)를 가진 아조계 안료와 다환계. 산성 및 염기성 염료계로 구분
황색안료
- Hansa yellow: 내광, 내수, 내산, 내알칼리성이 있으나 내용제성이 나빠 고무, 플라스틱에서 변색이 되며 용제에 의해 번지는 경향이 있음.
- Benzidine yellow: 내광성은 Hansa yellow에 비해 떨어지나 화학적으로 안정해 내용제성을 보유
- Permanent yellow: 우수한 내광성과 내용제성으로 유명

## Slide 38: 유기안료
적색안료
- Toluidine red: 내광성이 좋으나 백색과 혼용했을 때 변색되며 내약품성은 좋으나 내용제성이 나빠 변색과 색번짐의 단점을 보유
- Lake Red C: 내용제성이 좋고 색이 선명하고 내열성이 우수하여 잉크, 플라스틱, 고무 등에 많이 사용
- Watching red: 색이 선명하고 각종 내성이 좋음.
- Chinacridone: 내광성이 아주 우수하고 산, 알칼리, 열,용제에도 내성이 강한 우수한 안료로 열안정성은 260°C 임.
청색안료
- 결정형에 , ,  형으로 구분되며 무결정형은 열과 용제에 약해 사용되지 않음.
- 성능이 아주 우수해 이상적인 안료
녹색안료
- Cu-phthalocyanine green이 주로 사용