## Slide 1: 석유화학계 접착제 - 석탄산수지

## Slide 2: 개요
명명법
- 석탄산 수지 (Phenol-formaldehyde resin , PF)
– 열경화성 고분자 물질
역사
- 1872년 Baeyer가 첫 연구 시작
- 1894년 Lederer와 Manasse가 염료와 약품으로 연구
- 1901년 DeLair, Lebach, Smith가 shellac의 대체 접착제로 연구
- 1905년 Baekland가 접착제 제조에 성공
- 1912년 Baekland가 목재 접착제로 최초 사용 – 합판
- 1940년대 초반부터 각종 접착제로 널리 사용되기 시작

## Slide 3: 초기 사용방법
필름
- 도포문제 해결 방안
- 접착제:필름 = 2:1이며 두께는 0.003 inch
- 150~200°C의 열압온도 적용하였으며 경화시가는 두께에 따라 다양
석탄산 수지와 혈액알부민 접착제 혼합사용
- 구조용 합판 생산에 사용
- 짧은 경화시간, 내수성, 미생물에 대한 저항성 부여
석탄산 수지 사용
- pH가 산성이기 때문에 적용 목재를 손상
- Novolac을 사용하기 시작
- 저장기간의 연장 가능 (B stage 기간이 길어짐)

## Slide 4: 현재 사용방법
구조용 합판
외장용 화장용 합판
OSB
- resole 형 PF를 사용하기 시작
- 저가이며 빠른 경화시간
파티클보드 및 중밀도 섬유판
- 열압온도의 저하와 경화시간 단축을 위해 powder PF 접착제를 사용
기타
- Glass-fiber mats, asbestos fiber board
- Abrasive grits in the manufacture of grinding wheels
- Molding 제품, laminates 등

## Slide 5: 접착제 화학
제조법
- Phenol + formaldehyde – 열과 산 또는 알카리 촉매 – trimethylol phenol (Figure)
- 반응시간과 온도, 촉매의 종류, 반응물질의 양과 비율에 따라 다양한 접착제 제조 가능
- Resole 및 novolac으로 구분
- 내구력 향상을 위해 resorcinol 수지와 공축합하여 PRF 수지를 제조할 수 있으나 고가이며 대형 구조물 제조에 제한적으로 이용 (예: tego-film)
Resole
- F/P의 몰비 > 1 또는 P:F = 1:1~1.5
- 알칼리 촉매 하에서 제조되며 NaOH를 주로 사용하여 제조
- 열을 가하면 가교결합을 통해 거대 망상구조의 고분자로 경화
- 100°C 이상의 경화온도 필요, 상온경화도 가능하나 강산을 첨가해야 하며 그럴 경우 장비 부식과 시간의 경과에 따른 목재와의 계면에서 열화발생

## Slide 6: 접착제 화학
Novolac
- F/P의 몰비는 < 1 이며 일반적으로 P:F = 1:0.8~1
- 약한 산성이나 중성에서 제조하며 촉매로 oxalic acid를 이용
- 이 PF 접착제는 완전히 제조가 끝난 상태가 아니므로 오랜 기간 보관이 가능
- 저분자 중량의 직선상 구조
- 열가소성 성질 보유
- 경화를 위해 HCHO 또는 hexamethylenetetramine 를 추가적으로 첨가 (two-stage resin system)
- 경화온도는 150~200°C

## Slide 7: 접착제 이용
영향인자
- 접착제: 고형분 함량, pot life, assembly time, 경화시간, 경화온도, 원하는 강도
- 첨가제: 경화제의 종류, 충전제, 증점제
- 적용: 도포 또는 분사
- 기타: 운송 및 보관 기간에 따른 점도의 변화
경화반응
- 경화온도는 일반적으로 150~200°C
- 200°C 이상의 경화온도는 피해야 함. – 목재 표면이 탄화
- 압력은 피도체의 종류에 따라 다양하나 50~300psi
- Resole의 경화 정도는 냉수 또는 열수를 이용해 평가
- Novolac의 경화 정도는 아세톤 추출을 이용해 평가

## Slide 8: PF 접착제의 내구성, 특성, 용도
개요
- 내구성의 정의: 강도 유지, fatigue, creep에 대한 내성의 복합적인 의미
- 접착층의 열화: 열, 생물학적 요인, weathering, cyclic stress 등
열화
- 생물학적 요인: 부후균 또는 박테리아에 대해 열화를 일으킬 수 있으나 일반적으로 PF 접착제는 생물학적 요인에 대해 저항성이 있음.
- Weathering: 물의 흡습과 냉각에 의해 접착층에 손상
- 자연적인 열화: 열에 의해 수축과 팽윤
특성
- 가격이 비싸며 진한 갈색
- 요소수지에 비해 상당히 높은 내수성 보유
용도
- HB와 OSB(분무방식으로 적용), LVL (curtain coater로 적용)
- 합판, OSB, PB, MDF (수용성 resole 이용)