## Slide 1: 석유화학계 접착제 - 레조시놀 접착제

## Slide 2: 서론
개요
- 레조시놀 접착제 (Resorcinol-formaldehyde resin , RF)
– 열경화성 고분자 물질
역사
- 개발 초기단계에서 레조시놀의 높은 반응성으로 단시간에 경화가 되는 문제점에 봉착
- 1930년대 Novotny가 제어가 가능한 RF 접착제를 개발 (resorcinol + HCHO + paraformaldehyde)
- 1943년 처음으로 접착능이 우수하고 상온경화가 가능한 RF 접착제 상용화
제조
- resorcinol + formaldehyde – 상온 – RF (Figure)
- mole ratio F/R = 0.6~0.7/1
- 목재의 함수율 (18%)이 이 높은 조건에서도 경화
- 경화온도: 상온

## Slide 3: RF의 사용방법
특징
- 접착력이 매우 강하며 내수성이 우수
- 산과 알칼리와 같은 화학약품에 저항성
- 암갈색이며 작업에 어려움
- 고가이기에 사용성이 상당히 제한적
석탄산 수지와 혼합사용
- PF 접착제의 가격과 RF의 상온경화 성질을 이용한 PRF 접착제로 사용
- 특수합판과 해양용 합판에 사용
- 집성재 생산에 사용
- 플라스틱과 목재 접합에 사용
- 금속과 목재 접합부에 사용

## Slide 4: 접착제 화학
PRF
- 약 15%의 PF 함유
- 느린 경화, 경화온도의 감소, 저가, 경화억지제 없이 가사시간이 짧음.
RF의 화학
- 레조시놀에 2개의 수산기로 인해 HCHO 첨가시 축합반응
- R:F = 1:0.6~0.65 이며 무촉매로 100~150°C에서 반응시키며 중합반응 억제를 위해 ethyl alcohol로 희석
- 고형분 함량은 65% 내외
- 적용 전 추가적인 HCHO 또는 paraformaldehyde를 경화제로 첨가
- 접착강화제로 paraformaldehyde와 땅콩껍질을 함께 사용
- Pot life는 일반적으로 11/2~4시간이며 제조조건에 따라 변함.
- Assembly time은 15~45분
- 접착선은 단단하고, 유리같으며 매우 단단함.

## Slide 5: 적용/접착력
적용 시 고려사항
- 점도, 고형분 함량, 경화제의 사용량, 적용량 등
- 적용 후 접착력의 실험은 압축 shear 테스트로 실시
- 경화제 없이 경화가 일어나지 않으나 온도에 민감하기 때문에 보관 상 주의 필요
- Pot life, 도포 또는 적용량, assembly time, 경화온도 및 시간
접착력
- 목재용 접착제 중 가장 강한 접착력을 보유
- 해양에 사용되는 판상재료에 적용
- Creep와 fatigue는 PF에 비해 전혀 문제가 되지 않음.
용도
- 외장용 건축용재 (접착력, 내수/내후성/낮은 경화온도)
- 비싼 가격으로 페놀수지와 공축합하여 사용