## Slide 1: 석유화학계 접착제 - 기타

## Slide 2: 에폭시 접착제
개요
- 제조: -RCH-CHR- - (CHR-CHR-O)n-
O
- 산 또는 알칼리성 촉매에 의해 환이 개열되고 중합
특징
- 접착력: 금속, 유리, 세라믹, 플라스틱 등의 접착에 이용되며 습윤, 도포, 침투의 향상시킬 수 있는 점도를 보유하고 있으며 다양한 관능기와 결합 가능
- Cohesion: 우수한 cohesion property를 가지고 있어 접착제사이의 파괴보다는 접착제와 피착제 사이의 파괴가 주로 일어남.
- 100% 고형분 함량: 중합반응 시 축합반응이 아니어서 금속과 유리와 같은 비투과성 피도체 접착에 주로 사용
- 적은 수축: 경화시 수축률이 매우 작음.
- 낮은 creep: 열가소성 접착제보다 우수한 creep 저헝력을 보유
- 내수 또는 내약품성: 열 또는 전기의 전도체로 사용 가능
- 변형: 기본수지나 경화제, 다른 접착제와 혼합, 충전제의 첨가에 의해 성질이 변형

## Slide 3: 에폭시 접착제
경화제
- 경화되지 않은 에폭시 접착제는 꿀색의 액체 또는 열이 제공되었을 때 액체로 변화하는 호박색의 부서지기 쉬운 고체
- 경화 시 가교결합과 함께 거대한 고분자물을 생성
- 경화제로 촉매나 반응성 경화제를 이용하며 경화시 발열반응
- 경화제: Diethylenetriamine, Triethylenetetramine, phthalicanhydride 등을 사용
독성
- 경화된 에폭시 접착제는 무해하나 경화되지 않은 것이 피부에 접촉 시 반응하여 독성을 보유
- Amine hardner는 특히 위험하며 다른 것은 발암성 물질
충전제
- Titanium oxide, lead oxide alumina 등이 사용됨.
- 100°C 내외에서 강도향상에 기여하나 상온에서는 강도 향상과 무관
- 첨가목적: 제조비용절감, 수축율 감소, 열팽창율 저하, 내열성 향상

## Slide 4: 무기질계의 시멘트
특징
- 현재 목재접착제로 널리 사용되고 있지 않음.
- HCHO 방출이 없고 개선 된 접착강도 보유
- 가격이 비싸고 물과 상용성이 없어 도포기기 세척에 유기용매 이용
- 내구성과 내화성이 요구되는 판상재료 제조에 사용 (시멘트)
- 시멘트 경화가 억제되거나 판상재료 밀도가 상당량 증가되는 단점으로 사용에 제약