## Slide 1: 제 7 장 열기건조

## Slide 2: 서론
개요
- 가열공기건조 (kiln drying)으로 불리며, 건조실 (dry kiln)에 재목을 쌓고 조절된 건조조건 하에서 신속히 건조하는 방법
- 열기건조의 장점 (천연건조와 비교)
* 건조속도가 커서 건조시간이 단축
* 자본의 회전기간이 짧음
* 저함수율 (3%정도)까지 건조 가능 (보통 6~19%)
* 건조결함을 최대한 예방하고, 살충 및 살균효과를 얻음.
* 기타: 천연건조재에 비하여 간도와 강성이 큼, 접착과 도장이 잘됨. 흡습성 저하로 수축과 팽윤이 적음, 건조 중에 피치 (pitch)가 경화되어 가공이나 사용 중에 누출되는 경우가 적음, 운반, 저목, 가공이용 등에 더 좋은 성질을 제공

## Slide 3: 서론
개요
- 열기건조의 단점
* 건조시설비가 많이 들고 특수한 건조 기술이 필요
* 옹이가 빠지는 일이 많이 생김
- 단점보다는 장점이 더 많이 들기 때문에 열기건조가 어디에서나 널리 사용
- 열기건조의 실시여부는 경제성에 따라 결정되며, 건조효과가 건조비용보다 클 경우에 실시
- 경제성은 수종의 건조 난이도, 제품용도, 필요한 동력소모량, 건조시 목재 손상, 운반비용 등 여러 인자에 의해 좌우
- 고함수율재는 건조비용이 많이 들고 건조 결함과 가공손실이 큼.
- 저비중목재와 추출물 함량이 적은 담색목재는 건조가 용이

## Slide 4: 서론
개요
- 수종의 상대적 건조 난이도는 수종 간의 차이보다, 산지, 변재와 심재, 원시림과 후계림 등 여러 인자에 긴인한 차이가 더 크기 때문에 일반화하기 어렵다.
- 내장재, 가구용재 등 고급용 목재는 열기 건조를 주로 실시
- 건축용 구조재는 건조시간이 길고 건조손상이 잘 일어나기 때문에 열기건조를 거의 실시하지 않음.
- 청변이 일어나기 쉬운 수종 (ponderosa pine) 등 변색이 일어나기 쉬운 수종은 일반적으로 열기건조를 실시
- 과도하게 저함수율까지 건조는 에너지 낭비와 건조손상을 수반하며, 적당한 저함수율까지 건조는 운반비의 절감 효과를 동반

## Slide 5: 서론
개요
- 가능한 건조 결합이 적은 범위에서 보다 신속 균일한 건조가 이루어지도록 건조 실시
- 비균일 건조가 일어나는 인자
* 재목의 두께, 초기함수율 및 잔목의 두께가 균일하지 않을 경우
* 여러 수종을 동시에 건조
* 정목판과 판목판을 동시에 건조
* 건조실 내에 공기 순환량이 부족하거나 풍속, 온도, 습도가 균일하지 않음.
* 공기의 순환방향이 적절하게 역전되지 않아 건조실의 틈새로 공기가 누출
* 건조실의 적재량이 너무 많아 온도는 하강하고 습도가 증가되는 경우

## Slide 6: 열기건조실
필요조건
- 필요한 건조실 내부 온도 및 습도를 단시간 내에 얻을 수 있고, 온, 습도의 유지 및 조절이 용이하여, 가열, 흡습, 환기장치 등이 적정용량을 보유하고 제저장치도 조작이 용이
- 건조실 내 온도 및 습도가 균일 (가열, 송풍, 환기장치 등이 적절히 배치되어 공기 순환이 고르게 되도록 조절 필요)
- 벽체구보 및 내부기기는 고온, 고습, 산성가스 등에 대한 내구성이 커야하며, 따라서 순도가 높은 알루미늄과 스텐레스 등 부식이 강한 금속을 사용
- 건조실은 견고하고 단열성이 우수
- 건조실은 내화성이 크고 화제위험이 적어야 함.
- 온습도의지시, 기록, 조절장치를 구비
- 건조비용이 적게 들어야 함.

## Slide 7: 열기건조실
건조실의 형식
- 열원의 이용법에 의한 형식
* 직법가열식: 훈연식, 완전연소가스식
* 간접가열식: 연도식, 전열식, 증기식
- 공기순환방식에 의한 형식
* 자연순환식
* 강제순환식: 외부송풍기형, 내부송풍기형
- 구조와 작업에 의한 형식
* 분실식
* 전진식

## Slide 8: 열기건조실
건조실의 형식

## Slide 9: 열기건조실
건조실의 형식

## Slide 10: 열기건조실
건조실의 형식

## Slide 11: 열기건조실
건조실의 형식

## Slide 12: 열기건조실
건조실의 형식

## Slide 13: 열기건조실
건조실의 형식

## Slide 14: 열기건조실
건조실의 형식

## Slide 15: 열기건조실
건조실의 형식

## Slide 16: 열기건조실
건조실의 구성
- 건조실의 크기
- 건조실의 구조
- 내부기기: 가열장치, 증습장치, 공기순환장치, 환기장치
- 건조실 부속장치: 온,습도 측정 기록장치, 온습도 자동제어 장치
- 부대설비: 대차 (건조실 내외에 재목의 적재와 이동을 용이하게 하는 레일이 있는 장치), 운송차, 보일러
- 보조기기: 함수율 측정기기, 온습도 측정기기, 기류의 측정기기 (발연장치, 풍속계)

## Slide 17: 열기건조실
건조실의 구성

## Slide 18: 열기건조실
건조실의 구성

## Slide 19: 열기건조실
건조실의 구성

## Slide 20: 열기건조실
잔적
- 잔적은 균일한 풍속을 얻을 수 있도록 쌓아야 함.
- 단순잔적 (하나로 된 큰 잔적)과 복합잔적 (수개의 작은 단위잔적을 나란히 혹은 상하로 배열)
- 건조실 횡단면의 잔적수에 따라 단열잔적과 복열잔적
- 재목의 분류: 건조특성이 유사한 재목을 넣어 건조 (건조기간 단축, 건조비용의 절감, 최종함수율의 균일성과 건조결함의 예방, 적정스케줄의 적용 가능성 등)
- 잔적의 크기
* 활엽수재: 저풍속 (72m/분)인 경우 폭은 1.8~2.4m, 높이는 2.4~3.0m, 중풍속 (90~120m/분)인 경우 폭 2.4m, 높이 3.6m
* 침엽수재: 폭 2.7m, 높이 3.9~4.2m로 단순잔적 또는 크기 1.2m x 1.2m x 1.35m인 단위잔적을 너비에서 2단, 높이에서 3단씩 구성되는 복합잔적 실시

## Slide 21: 열기건조실
잔적
- 잔적과 공기 순환
* 잔적과 잔적 사이 또는 잔적 내부에 큰 공간이 있으면 균일한 풍속을 얻을 수 없음.
* 공기는 저항이 적은 통로를 따라 흐르기 때문에 목재 인접층 사이의 좁은 통로보다는 잔적 내부에 있는 큰 공간을 따라 더 잘 이동
* 단순잔적: 논박스잔적, 인접 단순잔적 사이, 잔적 끝면, 잔적 하단과 상단에 존재하는 공간은 공기순환을 방해
* 복합잔적: 작은 단위 잔적과 받침대는 수평, 각 단위잔적의 재목 두께가 동일하고 수직으로 배치해서 높이를 동일하게 해야 하며, 인접 단위잔적 간의 수평공간은 10~15cm 정도 유지

## Slide 22: 열기건조실
잔적
- 건조실 잔목
* 인접 재목을 분리한 공간을 통해 열기를 보내어 증발수분을 배제
* 잔목을 잘 선정하여 사용하면 신속하고 균일한 건조, 틀어짐, 잔목의 변형과 파괴를 방지할 수 있음.
* 잔목의 크기는 다양하나 두께 19~30mm, 폭 25~50mm 정도가 널리 사용
* 잔목의 재료로는 목재, 합판, 석탄산수지, 알루미늄 등이 사용

## Slide 23: 열기건조실
잔적
- 복스잔적법: 난척재 (random-length lumber)는 같은 재장으로 분리하는 작업은 쉽지 않아 균일한 건조와 잔목의 손실을 막기 위하여 복스잔적법을 실시
* 제 1방법: 정척재 (full-length lumber)는 모든 층에서 잔적 외부에 우선 배치하고 잔여량은 중앙에 배치
* 제 2방법: 난폭재 (random-width lumber)은 각 층 내부에 단재의 횡단면을 제 1방법과 같이 양단에서 교호로 배치
* 제 3방법: 재목이 난척재와 난폭재로 구성되어 있는 경우 모든 층의 외부 재목은 잔적의 길이와 같은 것으로 배치하고 단재는 잔적의 끝을 맞추고 잔적 길이와 동일하게 수개의 단재를 연결하면서 적재

## Slide 24: 열기건조실
잔적

## Slide 25: 열기건조실
잔적
- 건조실과 잔적
* 잔적의 절차는 건조실의 형식과 공기 순환방향 (공기의 상승, 하강 등)에 맞추어야 함.
* 자연순환식 건조실: 공기의 주요 순환방향은 수직이고 상승 및 하향
* 강제순환식 건조실: 건조실의 송풍장치는 잔적을 통해 공기를 수직, 가로, 세로 방향으로 이동 가능하므로 잔적 방법은 풍향에 의존
- 시험재 포켓: 잔적에는 시험재를 넣은 시험재 포켓을 마련하는데 쉽게 관리가 가능한 곳에 배치
* 종적 강제순환식 건조실에서는 잔적을 따라 통로 쪽에
* 복축 건조실에서는 건조실 측벽쪽의 잔적 측면에 등

## Slide 26: 열기건조실
잔적
- 잔적의 보호: 잔적의 상층은 하층보다, 얇은 재목은 두꺼운 것보다, 미성숙재는 성숙재보다 틀어지기 쉬움.
* 중압: 폐재, 콘크리트 슬라브, 수압장치, 빔레일을 놓아 7~21kg/cm2 가압
* 스프링장치: 로프와 스프링을 I빔에 연결하여 장치하며 건조가 진행됨에 따라 스프링의 압축력은 점차 감소
- 건조실의 잔적
* 종적건조실, 횡적 건조실로 구분
* 적정 적재량을 지니고 있는데 과대 또는 과소 적재를 하면 공기 순환이 달라지고 결과적으로 건조시간과 건조재 품질에 영향
* 적재형의 변경시 균일한 송풍이 되도록 보조역풍판을 설치하는 등의 주의 필요

## Slide 27: 열기건조실
시험재
- 건조중 재목의 함수율을 측정하는데 필요하므로 대표적인 재목을 사용
- 시험재는 건조중 정기적인 평량과 검사를 위하여 쉽게 이용할 수 있는 곳에 배치
- 시험재의 선정: 수종, 두께, 함수율, 김변재, 목리 등을 고려
- 시험재 수량: 재목 47m3 이하에서 최소 4개, 240m3 이상엣 10~12개 사
- 시험재의 준비: 옹이, 수지, pitch, 부후 등 결점이 없는 부위에서 채취하고 끝면에서 채취한 함수율 시편도 무결점목 선정
* 함수율 시편과 시험재의 절단
* 함수율과 전건무게
* 시험재 평량

## Slide 28: 열기건조실
시험재
- 시험재의 배치 및 이동
* 시험재의 배치: 시험 평량이 끝난 시험재는 잔적작업중 시험재 포켓에 삽입하는데 건조실의 종류에 따라 적절한 곳에 배치
* 시험재의 이동: 건조 시간별로 시험재에서 추정한 함수율을 근거로 이동시키며, 시험재의 평량횟수는 보통 일일 1회 정도 실시
* 건조중 함수율은 측정
- 중간함수율 시험
- 최종함수율과 응력시험

## Slide 29: 열기건조실
시험재

## Slide 30: 건조스케줄
건조스케줄의 종류 및 적용법
- 열기건조스케줄은 열기 건조 중에 목재 함수율이 감소함에 따라 건조결함이 적게 생기고 가급적 빨리 건조할 수 있도록 온도와 습도를 적절하게 정해주는 건조 공정표
- 수종, 두께, 초기함수율 등에 따라 다르며, 공기조건의 변화를 함수율과의 관계로 나타낸 함수율스케줄, 공기조건의 변화를 시간과의 관계로 나타낸 시간스케줄이 있음.
- 일반스케줄과 특수스케줄로 구분
- 건조중 온도와 습도의 조합은 건조중 건조응력, 건조결합, 수분이동성 등과 관련되고, 건조초기 고함수율에서 건구온도는 낮게하고, 건습구 온도차는 적게함.
- 일반적으로 건조시 초기온도는 침엽수재는 건구온도 60~70°C, 건습구온도차는 3~4°C 정도이며, 활엽수재는 건구온도는 45~45°C 건습구온도차는 4~6°C

## Slide 31: 건조스케줄
건조스케줄의 종류 및 적용법
- 건조 재목은 건조 중기 (함수율 35%) 부터는 건구온도와 건습구온도차를 크게 하는데 건조가 어려운 수종은 저온과 고습으로 건조
- 건조 말기 (함수율 15% 이하)의 온도조건은 건조초기 온도에 의해 결정되며, 온도와 건습구온도차를 변화시켜도 많은 수종에서 건조 손상을 일어나지 않음.

## Slide 32: 건조스케줄
건조스케줄의 종류 및 적용법

## Slide 33: 건조스케줄
건조스케줄 – 미국임산물 연구소의 스케줄
- 이 스케줄은 재간풍속 60~120m/분인 강제 순환식 건조실에 적용하여 개발된 스케줄로 저 또는 고풍속시에는 조정하여 사용해야 함.
- 침엽수와 일부 활엽수는 표층의 인장응력을 감소시기가 지연되므로 함수율이 다소 저하되었을 때 건습구온도차를 변화
- 수종에 따라 건조응력경과가 다르기 때문에 표층의 인장응력 감소가 지연되고 응력전환시기가 보다 저함수율에서 일어나는 수종일수록 표면할렬이 발생
- 고함수율에서 일어나는 수종일수록 내부할렬이 생기기 쉬운 경향이 있음.
- 활엽수 스케줄, 침엽수스케줄
- 미국임산물 연구소 스케줄 외에 Keylwerth의 스케주리 있음.

## Slide 34: 건조스케줄
건조스케줄 – 미국임산물 연구소의 스케줄

## Slide 35: 건조스케줄
건조스케줄 – 미국임산물 연구소의 스케줄

## Slide 36: 건조스케줄
건조스케줄 추정과 작성
- 전진법: 필요에 따라 육안검사, 압축과 인장강도시험, 세포구조의 현미경 관찰 등으로 건조 특성을 파악하고 유사한 건조스케줄을 선정해서 건조를 실시
- 습도고정법: 상대습도를 일정하게 유지하고 건조시간의 단축을 요할 때 건습구 온도를 조금씩 올리면서 건조 결과를 관찰 비교하면서 접근하는 방법
- 평형함수율고정법: 건조시간을 단축하기 위하여 온도는 상승시키나 평형함수율을 유지하면서 건조한 결과를 관행 스케줄과 비교하여 접근하는 방법
- 평형함수율변화법: 최대 건조효과를 얻기 위한 방법으로 함수율과 평형함수율과의 관계를 조정하는 방법

## Slide 37: 건조스케줄
살균 및 살충 처리
- 곰팡이: 생재의 건조초기 온도 49°C 이하에서 발생, 곰팜이는 목재 내부까지 깊이 침투하지 못하나 재목사이 공간을 밀폐하여 공기 순환을 방해, 건조를 느리게 하고 나중에 온도가 상승할 때 내부 할렬이 생기는 요인; 곰팡이 살균은 건구온도 54°C 이상과 상대습도 100% 정도에서 한시간 스팀 처리하고 스케줄에 따라 건조 실시
- 변색균과 부후균: 43°C에서 생육은 정지하나 죽지는 않음. 건구온도가 65°C 이상의 건조 스케줄에서는 적어도 24시간 건조하면 완전히 사멸
- 곤충: 저목 중 또는 천연건조 중에 살아 있는 알, 유충, 성충 등은 인공건조로 대부분 사멸

## Slide 38: 건조스케줄
이쿼라이징 처리
- 건조 최종 단계에서 재목 간에 함수율 변이가 발생
- 함수율 변이가 심하면 건조말기에 재목의 평균함수율이 5~11% 정도 되었을 때 equalizing treatment를 실시하면 좋은 결과를 얻을 수 있음.

## Slide 39: 건조스케줄
건조시간
- 수종, 두께, 건조실 형식, 1일 가동시강, 건조스케줄 등에 따라 차이
- 건조시간은 종축에 함수율, 그리고 횡축에 건조일수를 나타낸 건조곡선과 건조시간 비율을 이용해서 계산
- 두께 5cm인 재목의 건조시간 비율을 1로 설정하고 다른 두께의 재목 건조시간은 5cm 재목의 건조시간 자료를 기준으로 추정
- 비중과 목리에 대한 수정: 확산속도는 비중의 제곱근에 역비례, 경단방향 수분이동이 촉단방향보다 약간 빠름.
- 두께에 대한 수정
- 함수율에 대한 수정
- 온도에 대한 수정
- 풍속에 대한 수정

## Slide 40: 건조전 처리와 효과
개요
- 건조전 또는 건조 초기에 건조속도가 느린 목재의 건조속도 촉진, 재색의 개량 및 건조 결함의 예방을 위하여 실시
- 예비증자: 건조가 느린 재목에 상대습도 95% 정도에서 또는 포화상태에서 증기처리로 재목의 가열, 천연건조재의 응력완화, 건조속도의 촉진, 재색의 개선, 살충 및 살균효과
- 약제처리: 건조전 흡습성 약제를 도포하여 할렬을 예방; 약제로는 식염, 요소, 전화당, 당밀, 디에틸렌글리콜, 요소와 포름알데히드 혼합물, PEG, 알진산염, 염풀 등
- 전평삭처리: 거단시 찢어진 재면은 건조 응력이 집중되어 표면 할렬의 위험이 있어 건조시간이 길어짐에 따라 전평삭처리하여 할렬을 예방
- 기타: 로울러를 이용한 종 및 횡 압축처리, 냉동처리